ЗАО   "ЭЛЕКТРОДНЫЙ  ЗАВОД"

194100, Санкт–Петербург, ул. Литовская, 12

Тел./факс (812) 295–02–59, 295–14–60, 295–06–85, 600–17–63, 600–17–64

596–31–72, 295–06–72, 295–14–42, 337–57–16

https://elzspb.ru

E–mail: market@elz.spb.ru

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ

ФЛЮС КЕРАМИЧЕСКИЙ

к  а  т  а  л  о  г

САНКТ–ПЕТЕРБУРГ

2023

СОДЕРЖАНИЕ

| Вступительная статья |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭЛЗ ОК-46 | Для сварки на переменном и постоянном токе обратной полярности. |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | МР–3 | Для сварки на переменном и постоянном токе обратной полярности. |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | МР-3С | Для сварки на постоянном и переменном токе любой полярности |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | АНО–4 | Для сварки на переменном и постоянном токе обратной полярности. |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  | АНО–4 | Для сварки на переменном и постоянном токе обратной полярности (с регламентированным химическим составом наплавленного металла). |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | АНО-21 | Для сварки на переменном и постоянном токе обратной полярности. |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  | ОЗС–12 | Для сварки на переменном и постоянном токе обратной полярности. |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  | УОНИ–13/45А | Для сварки на постоянном токе обратной полярности углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварного шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. |  |  | 15 |  |  |
|  |  |  | УОНИИ–13/45 | Для сварки на постоянном токе обратной полярности углеродистых и низколегированных сталей в судостроении и производстве оборудования для АЭС. |  |  | 16 |  |  |
|  |  |  | УОНИИ–13/45А | Для сварки на постоянном токе обратной полярности конструкций из низколегированных сталей, а также низколегированных сталей с углеродистыми в судостроении и производстве оборудования для АЭС. |  |  | 17 |  |  |
|  |  |  | УОНИИ–13/45Р | Для сварки на постоянном токе обратной полярности судовых конструкций из углеродистых и низколегированных сталей по ГОСТ 5521, когда к металлу сварного шва предъявляются повышенные требования по прочности, пластичности и ударной вязкости в соответствии с требованиями Правил Морского Регистра Судоходства РФ. |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  | УОНИ–13/55 | Для сварки на постоянном токе обратной полярности углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. |  |  | 19 |  |  |
|  |  |  | УОНИИ–13/55 | Для сварки на постоянном токе обратной полярности углеродистых и низколегированных сталей в судостроении и в производстве оборудования АЭС, когда к металлу сварного шва предъявляются повышенные требования по прочности. |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | УОНИИ–13/55Р ту | Для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, а также для сварки корневых проходов труб класса прочности до К60, заполняющих и облицовочных проходов труб класса прочности до К54. |  |  | 21 |  |  |
|  |  |  | УОНИИ–13/55Р | Для сварки на постоянном токе обратной полярности углеродистых и низколегированных сталей в судостроении и в производстве оборудования АЭС, когда к металлу сварного шва предъявляются повышенные требования по прочности, пластичности и ударной вязкости в соответствии с требованиями Правил Морского Регистра Судоходства РФ. |  |  | 22 |  |  |
|  |  |  | ЭЛЗ–52U | Импортозаменяющие электроды для сварки на постоянном токе обратной полярности корневых и заполняющих швов поворотных и неповоротных стыковых соединений трубопроводов различного назначения. |  |  | 23 |  |  |
|  |  |  | УОНИ–13/65 | Для сварки на постоянном токе обратной полярности сварных соединений сталей с временным сопротивление разрыву до 590 МПа. |  |  | 24 |  |  |
|  |  |  | ЦУ–5 | Для сварки на постоянном токе обратной полярности сварных соединений конструкций и трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей с максимальной температурой эксплуатации 400 °С. |  |  | 25 |  |  |
|  |  |  | ТМУ–21У | Для сварки на постоянном токе обратной полярности ответственных металлоконструкций, стыков труб и других трубных элементов из углеродистых и низколегированных сталей тепловых и атомных электростанций. |  |  | 26 |  |  |
|  |  |  | ТМУ–21У  2,5мм | Для сварки на постоянном токе обратной полярности корневых швов стыковых соединений труб из углеродистых и низколегированных сталей. |  |  | 27 |  |  |
|  |  |  | ЭЛЗ–74.70 | Импортозаменяющие электроды для сварки на постоянном токе обратной полярности заполняющих и облицовочных слоев шва неповоротных стыков труб. |  |  | 28 |  |  |
|  |  |  | ЭЛЗ–65К | Предназначены для сварки корневого слоя шва труб из сталей прочностного класса К65. |  |  | 29 |  |  |
|  |  |  | ЭЛЗ–65 | Предназначены для сварки заполняющих и облицовочных слоев неповоротных стыков труб и конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей прочностного класса К65. |  |  | 30 |  |  |
|  |  |  | Э–138/50Н | Для сварки на постоянном токе обратной полярности сварных соединений конструкций из судостроительных сталей, подверженных коррозии в морской воде. |  |  | 31 |  |  |
|  |  |  | Э–138/50Н | Для сварки на постоянном токе обратной полярности сварных соединений конструкций из судостроительных сталей, подверженных коррозии в морской воде. |  |  | 32 |  |  |
|  |  |  | 48ХН–2 | Для сварки на постоянном токе обратной полярности соединений конструкций из низколегированных хладостойких судостроительных сталей с гарантированным пределом текучести до 570 МПа, в т.ч. сталей типа АК. |  |  | 33 |  |  |
|  |  |  | 48ХН–5 | Для сварки на постоянном токе обратной полярности соединений конструкций из низколегированных хладостойких судостроительных сталей с гарантированным пределом текучести до 600 МПа, в т.ч. сталей типа АБ. |  |  | 34 |  |  |
|  |  |  | 48ХН–5Р | Для сварки конструкций поднадзорных Российскому Морскому Регистру судоходства. Сварка на постоянном токе обратной полярности соединений конструкций из низколегированных хладостойких судостроительных сталей с гарантированным пределом текучести до 600 МПа, в т.ч. сталей типа АБ. |  |  | 35 |  |  |
|  |  |  | УОНИ–13/85 | Для сварки на постоянном токе обратной полярности соединений из низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивление разрыву свыше 850 МПа. |  |  | 36 |  |  |
| Для сварки легированных теплоустойчивых сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТМЛ–1У | Для сварки оборудования и трубопроводов, работающих при температурах до 540 °С. |  |  | 37 |  |  |
|  |  |  | ТМЛ–3У | Для сварки оборудования и трубопроводов, работающих при температурах до 570 °С. |  |  | 38 |  |  |
|  |  |  | ЦЛ–39 | Для сварки оборудования и трубопроводов, работающих при температурах до 565 °С. |  |  | 39 |  |  |
|  |  |  | ТМЛ–5 | Для заварки дефектов в литых деталях энергооборудования. |  |  | 40 |  |  |
| Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # ЭА–395/9 | Для сварки жаропрочных аустенитных и высокопрочных конструкционных сталей, а также для разнородных сталей, с улучшенными сварочно–технологическими свойствами. |  |  | 41 |  |  |
|  |  |  | ЭА–395/9 РБ | Для сварки жаропрочных аустенитных и высокопрочных конструкционных сталей, а также для разнородных сталей. |  |  | 42 |  |  |
|  |  |  | ЭА–48М/22 | Для сварки ответственных крупногабаритных конструкций из разнородных сталей. |  |  | 43 |  |  |
|  |  |  | ЭА–400/10У | Для сварки аустенитно–ферритных коррозионностойких сталей, работающих при температуре до 350 °С в неокислительных жидких средах, не подвергающихся термической обработке после сварки. |  |  | 44 |  |  |
|  |  |  | ЭА–400/10У РБ | Для сварки аустенитно–ферритных коррозионностойких сталей, работающих при температуре до 350 °С в неокислительных жидких средах, не подвергающихся термической обработке после сварки, с улучшенными сварочно–технологическими свойствами. |  |  | 45 |  |  |
|  |  |  | ЭА–400/10Т | Для сварки аустенитно–ферритных коррозионностойких сталей, работающих при температуре до 350 °С в неокислительных жидких средах, не подвергающихся термической обработке после сварки. |  |  | 46 |  |  |
|  |  |  | ЭА–400/10Т РБ | Для сварки аустенитно–ферритных коррозионностойких сталей, работающих при температуре до 350 °С в неокислительных жидких средах, не подвергающихся термической обработке после сварки, с улучшенными сварочно–технологическими свойствами. |  |  | 47 |  |  |
|  |  |  | ЭА–898/21Б | Для сварки аустенитно–ферритных коррозионностойких сталей, работающих при температуре до 350 °С в неокислительных жидких средах, не подвергающихся термической обработке после сварки. |  |  | 48 |  |  |
|  |  |  | ЭА–606/11 | Для сварки конструкций из коррозионностойких сталей аустенитного класса. |  |  | 49 |  |  |
|  |  |  | НИАТ–1 | Для сварки коррозионностойких и жаропрочных сталей аустенитного класса. |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  | ЭА–981/15 | Для сварки конструкций из легированных сталей повышенной и высокой прочности. |  |  | 51 |  |  |
|  |  |  | ЦТ–15 | Для сварки коррозионностойких и жаропрочных аустенитно–ферритных сталей, работающих при температуре до 650 °С. |  |  | 52 |  |  |
|  |  |  | ЦТ–15 РБ | Для сварки коррозионностойких и жаропрочных аустенитно–ферритных сталей, работающих при температуре до 650 °С, с улучшенными сварочно–технологическими свойствами. |  |  | 53 |  |  |
|  |  |  | ЦЛ–11 | Для сварки коррозионностойких аустенитно–ферритных сталей. |  |  | 54 |  |  |
|  |  |  | ЦЛ–11 РБ | Для сварки коррозионностойких аустенитно–ферритных сталей, с улучшенными сварочно–технологическими свойствами. |  |  | 55 |  |  |
|  |  |  | ЦТ–28 | Для сварки разнородный сталей (перлитных с аустенитными). |  |  | 56 |  |  |
|  |  |  | АНЖР–2 | Для сварки разнородных сталей (высоколегированных жаропрочных со средне– и низколегированными теплоустойчивыми), а также закаливаемых сталей без последующей термообработки и без предварительного подогрева при изготовлении и ремонте конструкций, работающих при температурах 450–550 °С. |  |  | 57 |  |  |
|  |  |  | ОЗЛ–25Б | Для сварки жаростойких сталей и сплавов на никелевой основе. |  |  | 58 |  |  |
|  |  |  | НЖ–13 | Для сварки коррозионностойких хромоникелемолибденовых сталей, работающих при температуре до 350 °С. |  |  | 59 |  |  |
|  |  |  | УОНИИ–13/НЖ | Для сварки коррозионностойких, кислотостойких, жаропрочных и маломагнитных сталей. |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  | ОЗЛ–6 | Для сварки жаростойких сталей аустенитного класса и двухслойных сталей (аустенит + перлит). |  |  | 61 |  |  |
|  |  |  | ОЗЛ–6 РБ | Для сварки жаростойких сталей аустенитного класса и двухслойных сталей (аустенит + перлит), с улучшенными сварочно–технологическими свойствами. |  |  | 62 |  |  |
|  |  |  | ОЗЛ–8 | Для сварки коррозионностойких сталей аустенитного класса. |  |  | 63 |  |  |
|  |  |  | ОЗЛ–8 РБ | Для сварки коррозионностойких сталей аустенитного класса, с улучшенными сварочно–технологическими свойствами. |  |  | 64 |  |  |
|  |  |  | ОЗЛ–36 | Для сварки коррозионностойких хромоникелевых сталей. |  |  | 65 |  |  |
|  |  |  | ГС–1 | Для сварки жаростойких сталей. |  |  | 66 |  |  |
|  |  |  | НИИ–48Г | Для сварки низколегированных и специальных сталей, высокомарганцовистых сталей типа 110Г13Л и их сочетаний. |  |  | 67 |  |  |
|  |  |  | ОЗЛ–19 | Для заварки дефектов литья высокомарганцовистой стали. |  |  | 68 |  |  |
|  |  |  | ЦНИИН–4 | Для наплавки и заварки деталей из высокомарганцовистых сталей. |  |  | 69 |  |  |
|  |  |  | ОЗЛ–17У | Для сварки сплавов, работающих в средах серной и фосфорной кислот с примесями фтористых соединений. |  |  | 70 |  |  |
|  |  |  | ОЗЛ–9А | Для сварки жаростойких сталей, работающих в науглероживающих средах. |  |  | 71 |  |  |
|  |  |  | ЗИО–8 | Для сварки жаростойких сталей аустенитного класса и двухслойных сталей (аустенит + перлит). |  |  | 72 |  |  |
| Электроды для наплавки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦН–6Л |  |  | Для наплавки уплотнительных поверхностей арматуры, котлов, работающих при температурах до 565 °С. |  |  | 73 |
|  | ЦН–6Л |  |  | Для наплавки уплотнительных поверхностей арматуры, котлов, работающих при температурах до 565 °С. |  |  | 74 |
|  | ЦН–12М |  |  | Для наплавки уплотнительных поверхностей арматуры, работающих при температурах до 600 °С. |  |  | 75 |
|  | Т–590 |  |  | Для наплавки стальных и чугунных деталей, работающих преимущественно в условиях абразивного изнашивания. |  |  | 76 |
|  | УОНИ–13/Н1–БК |  |  | Для наплавки уплотнительных поверхностей арматуры, работающей при температуре до 600 °С при трении в средах высокой агрессивности. |  |  | 77 |
|  | ЭЛЗ–НВ–1 |  |  | Для наплавки уплотнительных поверхностей арматуры, рабочих поверхностей подшипников трения и скольжения оборудования энергомашиностроения, также других деталей, эксплуатирующихся в средах высокой агрессивности при температурах до 600 °С. |  |  | 78 |
|  | ЭЛЗ–НВ–4 |  |  | Для наплавки уплотнительных поверхностей арматуры, рабочих поверхностей подшипников трения и скольжения оборудования энергомашиностроения, также других деталей, эксплуатирующихся в средах высокой агрессивности при температурах до 600 °С. |  |  | 79 |
|  | ЭЛЗ–Н2 |  |  | Для наплавки быстроизнашивающихся деталей из низкоуглеродистых, углеродистых и высокомарганцовистой стали 110Г13Л, работающих при весьма значительных ударно–абразивных нагрузках или в условиях интенсивного абразивного изнашивания. |  |  | 80 |
|  | ЭЛЗ–Н3 |  |  | Для наплавки штампов горячей штамповки и кузнечно–прессового инструмента (топоры, гладилки и др.). |  |  | 81 |
| Электроды для подводной сварки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛКИ–1П |  |  | Для сварки «мокрым» способом конструкций из углеродистых сталей. |  |  | 82 |
| Электроды для сварки чугуна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЧ–4 |  |  | Для холодной сварки высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, серого чугуна с пластинчатым графитом, для заварки дефектов чугунного литья. |  |  | 83 |
|  | МНЧ–2 |  |  | Для холодной сварки, заварки брака литья и наплавки деталей из серого, высокопрочного и ковкого чугуна. |  |  | 84 |
| Электроды для сварки и наплавки цветных металлов и сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комсомолец–100 |  |  | Для сварки и наплавки меди марок М1, М2, М3 с предварительным подогревом. |  |  | 85 |
|  | УАНА–1 |  |  | Для ручной дуговой сварки, заварки брака литья и наплавки деталей и конструкций из деформируемых алюминиевых сплавов марок АД00, АД0, АД01, АД, АМц. |  |  | 86 |
| Флюс керамический |  |  |  |  |  |  | 87 |
|  | ЭЛЗ–ФКС–1/55(ТМ) |  |  | Для автоматической сварки углеродистых и низколегированных, а также судостроительных сталей. |  |  | 88 |
|  | ЭЛЗ–ЖСН–5 |  |  | Для выполнения износостойкой наплавки элементов оборудования, работающего в условиях абразивного износа. |  |  | 89 |
|  | ЭЛЗ–ФКН–20Х3СГ (М) |  |  | Для выполнения восстановительной наплавки элементов оборудования, при использовании проволоки марок Св–08А, по ГОСТ 2246 и Нп–30ХГСА по ГОСТ 10543. |  |  | 90 |
|  | ЭЛЗ–ФКН–45 |  |  | Для выполнения антикоррозионной износостойкой наплавки элементов оборудования (плунжеров прессов и насосов). |  |  | 91 |
|  | ЭЛЗ–ФКН–1/55(Б) |  |  | Предназначен для автоматической наплавки изношенных поверхностей бурильных труб, диаметром от 70 мм и элементов оборудования в сочетании с электродной проволокой марки Нп–30ХГСА по ГОСТ 10543–98. |  |  | 92 |
|  | ЭЛЗ–ФКН–Х32Н8 |  |  | Для выполнения наплавки уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры, ножей оборудования ЦБК, работающих при трении в средах высокой агрессивности, при температурах от 20 °С до 900 °С, при использовании проволоки марок Св–04Х19Н11М3 и Св–04Х19Н11М3Т по ГОСТ 2246–70. |  |  | 93 |
|  | ЭЛЗ–ФКН–17Б |  |  | Для восстановительной и изготовительной автоматической наплавки быстроизнашивающихся деталей и инструмента, валков машин непрерывной разливки стали и другого металлургического и кузнечнопрессового оборудования, работающего при температуре от 20 °С до 600 °С. Обеспечивает отличное формирование наплавляемых валиков, легкую отделимость шлаковой корки от их поверхности, нагретой до 450 ºС и выше. |  |  | 94 |
| Таблица соответствия электродов импортного производства и ближайших аналогов производства ЗАО «ЭЛЗ» |  |  |  |  |  |  | 95 |
| Карта |  |  |  |  |  |  | 97 |

Уважаемые заказчики!

ЗАО «Электродный завод» (ЗАО «ЭЛЗ») – один из старейших производителей сварочных электродов–был образован в 1944 году для обеспечения предприятий Министерства Энергетики и Электрификации СССР (включая гидро– и атомные электростанции) качественной продукцией. Сейчас это динамично развивающаяся компания – успешно сотрудничающая с предприятиями энергетического комплекса, машиностроения, металлургии, нефтегазового комплекса, судостроения, горнодобывающей промышленности по всей России и странам СНГ. Сегодня завод выпускает более 70 марок электродов и флюсов для сварки и наплавки.

Сварочные электроды производства ЗАО «ЭЛЗ» имеют свидетельсва и сертификаты об одобрении сварочных материалов Российского Морского Регистра Судоходства и НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей», а также аттестованы СРО Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки» (НАКС) в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах».

Номенклатура ЗАО «ЭЛЗ» внесена в руководящую и нормативную документацию (НД) на выполнение сварочных работ. Качество электродов ЗАО «ЭЛЗ» полностью соответствует всем необходимым нормативным документам, действующим в соответствующих отраслях.

На заводе действует система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям                   ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 применительно к разработке и производству электродов сварочных металлических и нержавеющих и флюсов сварочных керамических, подтвержденная сертификатом органа по сертификации систем менеджмента ООО «Тест-С.-Петербург».

На предприятии постоянно ведется работа, направленная на совершенствование сварочно–технологических свойств электродов.

Квалифицированный персонал, надежные поставщики, модернизированное оборудование позволяют предприятию выпускать на рынок высококачественную продукцию.

В каталоге Вы найдете описание и технические характеристики на всю выпускаемую продукцию.

Девиз ЗАО «ЭЛЗ»:

«КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ!»

Каталог продукции ЗАО "Электродный завод" разработан на основании действующей нормативно–технической документации на изготовление и приемку электродов.

В каталоге приведены основные характеристики электродов:

– обозначение по ГОСТ 9466, ГОСТ 9467, ГОСТ 10051, ГОСТ 10052;

– обозначение по международным стандартам;

– основное назначение;

– рекомендуемые режимы сварки (наплавки, резки);

– химический состав металла шва или наплавленного металла;

– механические свойства металла шва или наплавленного метала;

– выпускаемые диаметры;

– наличие сертификатов соответствий, одобрений;

– допускаемое пространственное положение сварного шва

(представлено схемой):

Потолочное

Вертикальное снизу вверх

Горизонтальное на вертикальной плоскости

Вертикальное сверху вниз

Угловое (нижнее "в лодочку")

Нижнее

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:

194100, Санкт–Петербург, ул. Литовская, 12

Отдел сбыта

:

т/ф.: (812) 295–14–60, 295–02–59, 295–06–85, 600–17–63, 600–17–64, 596–31–72, 
295–06–72, 295–14–42, 337–57–16

E–mail: market@elz.spb.ru

https://elzspb.ru

Технологический отдел:

т.: (812) 295–06–76

Отдел снабжения:

т/ф.: (812) 295–13–98

| Электрод ЭЛЗ ОК-46 |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э46–ЭЛЗ ОК-46––УД E 43 0(3)–РЦ11 |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 25.93.15-076-11142306-2020 |  | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 |  |  |  |  | E 38 0 RC 11 E 6013 |
| Область применения |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |
| Для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей на постоянном и переменном токе во всех пространственных положениях. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  | рутилово-целлюлозное |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Переменный с напряжением холостого хода не менее 50±5 В и постоянный любой полярности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм | Нижнее |  |  | Вертикальное |  | Потолочное |  |
| 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 | 50–90 60–110 100–140 160–220 180-260 |  |  | 50–70 60–90 80–110 140–180 160-200 |  | 50–70 80–100 80–110 140–180 160-200 |  |

| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углерод | Марганец | Кремний | Сера | Фосфор |
| не более 0,12* | 0,40–0,80* | не более |  |  |
|  |  | 0,50* | 0,030 | 0,030 |

* Справочные данные

| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  | Сварного соединения |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, °C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, МПа | Угол загиба, град |
| без т/о | 20±10 | 450 | 18 | 78 | 450 | 150 |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |

Свидетельства НАКС об аттестации  для групп технических устройств

ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК

(диаметры 3,0; 4,0 мм).

| Электрод МР–3 |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э46–МР–3––УД E 43 1–P23 |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 1272–019–11142306–99 |  | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 |  |  |  | E 38 0 R 12 E 6013 |  |
| Область применения |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |
| Для сварки конструкций из углеродистых сталей С, ВСт3сп, БСт3сп и других во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  | Рутиловое |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Переменный с напряжением холостого хода не менее 505 В и постоянный обратной полярности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм | Нижнее |  |  | Вертикальное |  |  | Потолочное |
| 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 | 50–90 60-110 100–140 160–220 180–260 |  |  | 50–70 60-90 80–110 140–180 160–200 |  |  | 50–70 80-100 80–110 140–180 – |

| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углерод | Марганец | Кремний | Сера |  | Фосфор |
| не более 0,12* | 0,5–0,8* | не более |  |  |  |
|  |  | 0,15* |  | 0,040 | 0,045 |

* Справочные данные

| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  | Сварного соединения |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, °C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, МПа | Угол загиба, град |
| без т/о | 20±10 | - | - | 80 | 450 | 150 |
| Нагрев образцов до температуры (250±10) °С в течении (6+0,1) ч | 20±10 | 450 | 20 | - | - | - |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |

Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств

ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК

(диаметры 2,0; 3,0; 4,0 мм).

| Электрод МР–3С |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э46–МР–3С––УД E 43 0(3)–РЦ11 |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 25.93.15-078-11142306-2024 |  | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 |  |  |  |  | E 38 0 RС 11 E 6013 |
| Область применения |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |
| Для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей на постоянном и переменном токе во всех пространственных положениях. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  | Рутилово-целлюлозное |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Переменный с напряжением холостого хода (505) В и постоянный любой полярности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм | Нижнее |  |  | Вертикальное |  | Потолочное |  |
| 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 | 50–90 60-110 100–140 160–220 180–260 |  |  | 50–70 60-90 80–110 140–180 160–200 |  | 50–70 80-100 80–110 140–180 – |  |

| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углерод | Марганец | Кремний | Сера | Фосфор |
| не более 0,12* | 0,30–0,90* | не более |  |  |
|  |  | 0,50* | 0,030 | 0,030 |

* Справочные данные

| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  | Сварного соединения |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, °C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, МПа | Угол загиба, град |
| без т/о | 20±10 | - | - | 78 | 450 | 150 |
| Нагрев образцов до температуры (250±10) °С в течении (6+0,1) ч | 20±10 | 450 | 18 | - | - | - |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |

Свидетельства НАКС об аттестации  для групп технических устройств

ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК

(диаметры 3,0; 4,0 мм).

| Электрод АНО–4 |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э46–АНО–4––УД E 43 1–Р23 |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 1272–034–11142306–2003 |  | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 |  |  |  |  | E 38 0 R 12 E 6013 |
| Область применения |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |
| Для сварки конструкций из углеродистых сталей марок С, ВСт3сп, БСт3сп и других во всех пространственных положениях кроме вертикального сверху вниз. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  | Рутиловое |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Переменный с напряжением холостого хода не менее 50±5 В и постоянный обратной полярности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм | Нижнее |  |  | Вертикальное |  | Потолочное |  |
| 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 | 40–70 60-110 100–140 170–210 190–270 |  |  | 40–60 60-90 90–110 140–150 150–170 |  | 40–60 80-100 100–120 140–170 – |  |

| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углерод | Марганец | Кремний | Сера | Фосфор |
| не более 0,12* | 0,35–0,70* | не более |  |  |
|  |  | 0,18* | 0,040 | 0,045 |

* Справочные данные

| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  | Сварного соединения |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, °C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, МПа (Дж/см2) | Угол загиба, град |
| без т/о | 20±10 | - | - | 80 | 450 (46) | 150 |
| Нагрев образцов до температуры (250±10) °С в течении (6+0,1) ч | 20±10 | 450 | 20 | - | - | - |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |

| Электрод АНО–4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э46–АНО–4––УД E 43 0(3)–Р21 |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ОСТ 5.9224–75 |  |  |  |  | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 |  |  |  |  |  |  |  | E 38 0 R 12 E 6013 |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки корпусных конструкций из сталей марок ВСт3сп, С и других углеродистых сталей в любом пространственном положении, кроме вертикального сверху вниз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рутиловое |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Переменный с напряжением холостого хода 505 В и постоянный любой полярности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  | 100–140 170–210 190–270 |  |  |  |  | 90–110 140–150 150–170 |  |  |  |  |  | 100–120 140–170 – |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  | Марганец |  |  |  | Кремний |  |  |  |  |  | Сера |  |  | Фосфор |  |
| 0,06–0,10 |  | 0,60–0,80 |  |  |  | не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, °C |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  | Предел текучести, МПа |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |
| без т/о | 20±10 |  |  | 450 |  |  | 340 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 80 |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельство об одобрении Российского Морского Регистра Судоходства

Категория 2Y

(диаметры 3,0; 4,0; 5,0 мм).

| Электрод АНО–21 |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э46–АНО–21––УД E 43 0(3)–РЦ11 |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 25.93.15-075-11142306-2020 |  | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 |  |  |  |  | E 38 0 RC 11 E 6013 |
| Область применения |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |
| Для сварки конструкций из углеродистых сталей марок Ст3, С10, С20 и других диаметром 2,0; 2,5; 3,0 мм во всех пространственных положениях, диаметром 4,0 мм во всех пространственных положениях, кроме сверху вниз. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  | рутилово-целлюлозное |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Переменный с напряжением холостого хода не менее 50±5 В и постоянный обратной полярности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм | Нижнее |  |  | Вертикальное |  | Потолочное |  |
| 2,0 2,5 3,0 4,0 | 50–90 60–110 100–140 160–220 |  |  | 50–70 60–90 80–110 140–180 |  | 50–70 80–100 80–110 140–180 |  |

| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углерод | Марганец | Кремний | Сера | Фосфор |
| не более 0,12* | 0,4–0,8* | не более |  |  |
|  |  | 0,5* | 0,040 | 0,045 |

* Справочные данные

| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  | Сварного соединения |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, °C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, МПа | Угол загиба, град |
| без т/о | 20±10 | - | - | 78 | 450 | 150 |
| Нагрев образцов до температуры (250±10) °С в течении (6+0,1) ч | 20±10 | 450 | 18 | - | - | - |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |

Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств

ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК

(диаметры 3,0; 4,0 мм).

| Электрод ОЗС–12 |  |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э46–ОЗС–12––УД E 43 1–Р23 |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 1272–032–11142306–2003 |  |  | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 |  |  |  |  |  | E 38 0 R 12 E 6013 |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |
| Для сварки во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, корпусных конструкций из углеродистых сталей С, ВСт3сп, БСт3сп и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  | рутиловое |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Переменный с напряжением холостого хода не менее 50±5 В и постоянный обратной полярности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  | Нижнее |  |  | Вертикальное |  |  |  |  | Потолочное |  |
| 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 |  | 40–70 60-110 80–140 130–200 150–210 |  |  | 40–60 60-90 70–110 120–180 150–200 |  |  |  |  | 40–60 60-90 70–110 120–180 – |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод | Марганец |  |  | Кремний |  |  |  | Сера |  |  | Фосфор |
| не более 0,12* | 0,35–0,70* |  |  | 0,10–0,20* |  |  |  | не более |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |

* Справочные данные

| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  | Сварного соединения |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, °C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, МПа | Угол загиба, град |
| без т/о | 20±10 | - | - | 80 | 450 | 150 |
| Нагрев образцов до температуры (250±10) °С в течении (6+0,1) ч | 20±10 | 450 | 20 | - | - | - |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |

Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств

ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК

(диаметры 3,0; 4,0 мм).

| Электрод УОНИ–13/45 А |  |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э46А–УОНИ–13/45А––УД E 43 3–Б20 |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 1272–014–11142306–97 |  |  | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 |  |  |  |  | E 35 2 B22 E 6015 |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |
| Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей марок 09Г2, 10ХСНД, 10Г2С1Д, 20Л, 25Л и др., когда к металлу сварных швов предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  | Нижнее |  |  | Вертикальное |  |  |  | Потолочное |  |
| 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 |  | 40–50 60–90 90–130 140–190 180–210 |  |  | 35–55 70–90 80–120 110–170 170–210 |  |  |  | 35–55 50–80 90–110 150–190 – |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод | Кремний |  |  | Марганец |  |  | Сера |  |  | Фосфор |
| не более 0,11* | 0,18–0,35* |  |  | 0,35–0,80* |  |  | не более |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |

* Справочные данные

| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  |  |  | Сварного соединения |  |
| Вид т/о | Тем–ра испытаний, °C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Предел текучести, МПа | Относит. Удлине–ние, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | Работа удара KV при испытании металла на ударный изгиб, Дж | Временное сопротивление разрыву, МПа | Угол загиба, град |
| без т/о | 20±10 | 450 | 310 | 24 | 140 | - | 450 | 150 |
|  | 0 | - | - | - | - | 47 | - | - |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельство об одобрении Российского Морского Регистра Судоходства

Категория 2Y

(диаметры 3,0; 4,0; 5,0 мм).

Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств

ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК

(диаметры 3,0; 4,0 мм).

| Электрод УОНИИ–13/45 |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э42А–УОНИИ–13/45––УД E 41 2(3)–Б20 |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ОСТ 5.9224–75 |  |  |  | AWS A5.1 |  |  |  |  |  |  |  | E 6015 |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки низколегированных сталей марок 09Г2, МС–1, 10Г2С1Д–35, 10ХСНД, 10Г2С1Д–40, 20Л, 25Л и др. с углеродистыми сталями марок Ст3, БСт3, Ст4 и др., поковок из стали 08ГДН и 08ГДНФ и сварки монтажных стыков при блочной постройке корпуса из углеродистых сталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 |  |  | 45–65 70–90 100–130 160–210 220–280 |  |  |  | 45–65 60–80 90–120 130–160 160–210 |  |  |  |  |  |  | 45–65 60–80 90–120 130–160 – |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  | Кремний |  |  | Марганец |  |  |  |  |  | Сера |  |  |  | Фосфор |  |
| не более 0,12 |  | 0,18–0,35 |  |  | 0,35–0,75 |  |  |  |  |  | не более |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |
| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сварного соединения |  |  |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  | Относит. удлинение, % |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  | Угол загиба, град |
| без т/о | 20±10 |  | 410 |  |  | 22 |  | 140 |  |  |  |  | 410 |  |  | 180 |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод УОНИИ–13/45А |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УОНИИ–13/45А––УД E 43 3–Б20 |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ОСТ 5.9224–75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки конструкций из низколегированных сталей марок 09Г2, 10ХСНД, 20Л, 25Л, а так же низколегированных сталей с углеродистыми марок Ст3, БСт3, ВСт3сп при условии, что на изготовление корпуса в основном идет низколегированная сталь. Для сварки поковок из стали 08ГДН и 08ГДНФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 |  |  | 45–65 70–90 100–130 160–210 220–280 |  |  |  | 45–65 60–80 90–120 130–160 160–210 |  |  |  |  |  |  | 45–65 60–80 90–120 130–160 – |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  | Кремний |  |  | Марганец |  |  |  |  |  | Сера |  |  |  | Фосфор |  |
| не более 0,11 |  | 0,18–0,35 |  |  | 0,35–0,65 |  |  |  |  |  | не более |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |
| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сварного соединения |  |  |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  | Относит. удлинение, % |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  | Угол загиба, град |
| без т/о | 20±10 |  | 430-530 |  |  | 26 |  | 160 |  |  |  |  | 430 |  |  | 180 |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сертификат об одобрении ОЦССМ НИЦ "Курчатовский институт" - "ЦНИИ КМ "Прометей".

| Электрод УОНИИ–13/45Р |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э50А–УОНИИ–13/45Р––УД E 43 2–Б20 |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 5.965–11433–91 |  |  |  |  | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 |  |  |  |  |  |  |  | E 42 2 B22 E 6015 |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |
| Для ручной дуговой сварки судовых конструкций из углеродистых и низколегированных сталей по ГОСТ 5521. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  |  | 100–130 160–210 220–280 |  |  |  |  | 90–120 130–160 160–210 |  |  |  |  | 90–120 130–160 – |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  | Кремний |  |  |  | Марганец |  |  |  |  | Сера |  |  |  | Фосфор |  |
| не более 0,11 |  | 0,18–0,35 |  |  |  | 0,50–0,80 |  |  |  |  | не более |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C |  | Предел текучести, МПа |  |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  | Работа удара KV при температуре 0 0С, Дж |
| без т/о | 20±10 |  | 375 |  |  |  | 490 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 47 |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельство об одобрении Российского Морского Регистра Судоходства

Категория 2YH10

(диаметры 2,0-5,0 мм).

Сертификат об одобрении ОЦССМ НИЦ "Курчатовский институт" - "ЦНИИ КМ "Прометей".

| Электрод УОНИ–13/55 |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э50А–УОНИ–13/55––УД E 51 3–Б20 |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 1272–015–11142306–97 |  |  | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 |  |  |  |  |  | E 42 2 B22 E 7015 |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |
| Для сварки конструкций из стали марок 10ХСН2Д, 48КС. Для сварки перечисленных марок сталей со сталями марок Ст3, БСт3, 09Г2, 10Г2С1Д–35, 10Г2С1Д–40, 10ХСНД, МС–1, Ст3с, 10, 15, 20 и поковками из углеродистых и дисперсионно–упрочненных сталей, а также для сварки литья и поковок между собой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  | Основное |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  | Нижнее |  |  |  | Вертикальное |  |  |  | Потолочное |  |
| 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 |  | 40–50 60–90 90–130 140–190 180–210 |  |  |  | 35–55 70–90 80–120 110–170 170–210 |  |  |  | 35–55 50–80 90–110 150–190 – |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод | Кремний |  |  | Марганец |  |  |  | Сера |  |  | Фосфор |
| не более 0,11* | 0,18–0,50* |  |  | 0,65–1,20* |  |  |  | не более |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |

* Справочные данные

| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  |  | Сварного соединения |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C | Временное сопротивле–ние разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | Работа удара KV при температуре –20 0С, Дж | Временное сопротивление разрыву, МПа | Угол загиба, град |
| без т/о |  | 20±10 | 510–660 | 24 | 140 | –– | 510–660 | 150 |
|  |  | 20±10* | 530* |  |  |  | 530* | 120* |
|  |  | –20 | –– | –– | –– | 47 | –– | –– |
|  |  | –40* | –– | –– | 29 | –– | –– | –– |
| *для электродов, используемых для изготовления и ремонта мостовых конструкций. Механические свойства металла шва определяются на образцах для испытаний на растяжение типа II по ГОСТ 6996, для испытания на ударную вязкость при температуре 20 0C и минус 40 0C–типа VI по ГОСТ 6996. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельство об одобрении Российского Морского Регистра Судоходства

Категория 3YH10

(диаметры 3,0; 4,0; 5,0 мм).

Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств

ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК, КСМ

(диаметры 3,0; 4,0; 5,0 мм)

ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, СК

(диаметры 2,0; 2,5 мм)

| Электрод УОНИИ–13/55 |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э50А–УОНИИ–13/55––УД E 43 1(3)–Б20 |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ОСТ 5.9224–75 |  |  |  |  | AWS A5.1 |  |  |  |  |  |  |  | E 7015 |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки конструкций из сталей марок 10ХСН2Д, 48КС. Для сварки перечисленных марок сталей со сталями марок Ст3, БСт3, 09Г2, 10Г2С1Д–35, 10Г2С1Д–40, 10ХСНД, МС–1, Ст3с, 10, 15, 20 и поковками из углеродистых и дисперсионно–упрочненных сталей, а также для сварки литья и поковок между собой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основное |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 |  |  |  | 55–65 70–90 100–130 160–210 220–280 |  |  |  |  | 55–65 60–80 90–120 130–160 160–210 |  |  |  |  |  | 55–65 60–80 90–120 130–160 – |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  | Кремний |  |  |  | Марганец |  |  |  |  |  | Сера |  |  |  | Фосфор |  |
| не более 0,11 |  | 0,18–0,50 |  |  |  | 0,65–1,20 |  |  |  |  |  | не более |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сварного соединения |  |  |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  | Угол загиба, град |
| без т/о | 20±10 |  | 490 |  |  |  | 20 |  |  | 130 |  |  |  | 490 |  |  | 150 |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свидетельство об одобрении Российского Морского Регистра Судоходства Категория 3YH10 (диаметры 3,0; 4,0; 5,0 мм). Сертификат об одобрении ОЦССМ НИЦ "Курчатовский институт" - "ЦНИИ КМ "Прометей". Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ,ОХНВП,ПТО, СК (диаметры 3,0; 4,0 мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод УОНИИ-13/55Р |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э50А-УОНИИ-13/55Р--УД E 51 5-Б20 |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 1272-073-11142306-2015 |  |  |  |  |  | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | E 42 2 B22 E 7015 |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |
| Для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, а также для сварки корневых проходов труб класса прочности до К60, заполняющих и облицовочных проходов труб класса прочности до К54. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 2,5 3,0 4,0 5,0 |  |  |  | 70-100 90-130 140-180 180-210 |  |  |  |  |  | 60-90 80-120 110-170 170-210 |  |  |  |  |  | 40-70 90-110 150-180 - |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  |  | Кремний |  |  |  | Марганец |  |  |  |  | Сера |  |  |  |  | Фосфор |  |
| не более 0,11 |  |  | 0,18-0,60 |  |  |  | 0,65-1,65 |  |  |  |  | не более |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  |  | 0,020 |  |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сварного соединения** |  |  |  |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  | Предел текучести, МПа |  |  | Относительное удлинение, % |  |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Угол загиба, град |
| без т/о | 20±10 | 510 |  |  | 400 |  |  | 20 |  |  |  |  | 130 | 510 |  |  |  | 150 |
|  | -20 | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  | 50* | -- |  |  |  | -- |
| *минимальное значение ударной вязкости для одного образца 37,0 Дж/см2. **для контроля электродов диаметром 2,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод УОНИИ–13/55Р |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э50А–УОНИИ–13/55Р––УД E 51 3–Б20 |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 5.965–11432–91 |  |  |  |  | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 |  |  |  |  |  |  |  | E 42 4 B22 E 7015 |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |
| Для ручной дуговой сварки судовых конструкций из углеродистых и низколегированных сталей по ГОСТ 5521. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  | 100–130 160–210 220–280 |  |  |  |  |  | 90–120 130–160 160–210 |  |  |  |  | 90–120 130–160 – |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  | Кремний |  |  |  | Марганец |  |  |  |  | Сера |  |  |  |  | Фосфор |
| не более 0,11 |  | 0,18–0,45 |  |  |  | 0,8–1,2 |  |  |  |  | не более |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,03 |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C |  |  | Предел текучести, МПа |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  | Работа удара KV при температуре –20 0С, Дж |  |
| без т/о | 20±10 |  |  | 375 |  |  | 490 |  |  |  |  | 22 |  |  | 47 |  |

Сертификаты, свидетельства, одобрения

Свидетельство об одобрении Российского Морского Регистра Судоходства

Категории 3YH10, 3Y40H10

(диаметры 2,0-5,0 мм).

Сертификат об одобрении ОЦССМ НИЦ "Курчатовский институт" - "ЦНИИ КМ "Прометей".

| Электрод ЭЛЗ–52U |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э50А–ЭЛЗ–52U––УД E 51 5–Б20 |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75, ГОСТ 9467–75 ТУ 1272–064–11142306–2009 |  |  |  |  |  | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | E 42 2 B22 E 7015 |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |
| Для сварки поворотных и неповоротных стыков трубопроводов. Электроды диаметром 2,5; 2,6; 3,0 и 3,2 мм применяются преимущественно для сварки корневого шва поворотных и неповоротных стыков трубопроводов и других ответственных конструкций из низкоуглеродистых, углеродистых и низколегированных сталей прочностных классов до К60. Электроды диаметром 2,5; 2,6; 3,0; 3,2 и 4,0 также применяются для сварки заполняющих и облицовочных слоев шва конструкций и стыков трубопроводов из сталей прочностных классов до К54 включительно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  | Потолочное |  |  |  |
| 2,5 2,6 3,0 3,2 4,0 |  |  |  |  | 60–90 70–100 90–130 100–140 140–180 |  |  |  |  | 50–80 60–90 80–120 90–130 110–170 |  |  |  | 40–80 50–80 90–110 100–120 150–180 |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  |  | Кремний |  |  |  | Марганец |  |  |  | Сера + Фосфор |  |  |  |  |  |  |
| 0,04–0,08 |  |  | 0,18–0,50 |  |  |  | 0,65–1,65 |  |  |  | не более |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Предел текучести, МПа |  |  |  | Относительное удлинение, % |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |
| без т/о |  | 20±10 |  | 510 |  |  |  | 400 |  |  |  | 20 |  |  |  | 120 |
|  |  | - 20 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 50* |
| * Ударная вязкость определяется как среднее арифметическое по результатам испытаний трех образцов, при этом минимальное значение ударной вязкости на одном из образцов должно быть не менее 37,5 Дж/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств

ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, СК

(диаметры 2,5; 3,0; 4,0 мм).

Разрешение «Газпром» на применение для сварки всех слоев шва при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов из труб класса прочности до К54 включительно.  Диаметры 2,5 и 3,0 мм так же могут применятся  для сварки корневого слоя шва при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов из труб класса прочности К55-К60 включительно с рабочим давлением среды  до 9,8 МПа включительно.

| Электрод УОНИ–13/65 |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э60–УОНИ–13/65––УД E 51 5–Б20 |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 1272–059–11142306–2007 |  |  | EN ISO 2560-A AWS A5.1 |  |  |  |  |  | E 50 2 B22 Е 8015 |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |
| Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 590 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  | Нижнее |  |  |  | Вертикальное |  |  |  | Потолочное |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  | 80–100 130–160 180–210 |  |  |  | 70–90 130–140 160–180 |  |  |  | 70–90 130–140 – |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод | Кремний |  |  | Марганец |  |  |  | Сера |  |  | Фосфор |
| не более 0,17* | 0,18–0,55* |  |  | 1,00–1,55* |  |  |  | не более |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  | 0,030 |

*Справочные данные

| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 |
| без т/о |  | 20±10 | 588 | 18 | 98 |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |

| Электрод ЦУ–5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э50А–ЦУ–5––УД E 51 3–Б20 |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ОСТ 24.948.01–90 |  |  |  |  |  |  | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | E 42 0 B22 E 7015 |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки оборудования и трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей с максимальной температурой эксплуатации сварных соединений 400 0С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  | 75–90 |  |  |  |  | 70–85 |  |  |  |  |  | 65–85 |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  |  | Кремний |  |  |  | Марганец |  |  |  |  |  | Сера |  |  |  | Фосфор |  |
| 0,06–0,12 |  |  | 0,2–0,5 |  |  |  | 1,0–1,6 |  |  |  |  |  | не более |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,035 |  |
| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сварного соединения |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа (Дж/см2) |  |  |  | Угол загиба, град |
| без т/о |  | 20±10 |  | 490 |  |  |  | 20 |  |  | 137 |  |  | 490 |  |  |  | 150 |
| Преимущество электродов марки ЦУ–5 перед УОНИ–13/55 при сварке: имеют повышенную толщину покрытия, что снижает склонность к пористости швов при сварке и монтаже в полевых условиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельство НАКС об аттестации для групп технических устройств

ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК.

| Электрод ТМУ–21У |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э50А–ТМУ–21У––УД E 51 3–Б20 |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 34 10.10172–90 |  |  | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 |  |  |  |  |  | E 42 0 B22 E 7015 |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |
| Для сварки ответственных металлоконструкций, трубопроводов, труб змеевиков и других трубных элементов из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей энергетического оборудования тепловых и атомных электростанций, а также оборудования для переработки нефти и газа. Электроды диаметром 2,5 мм предназначены для сварки корневых швов трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  | Основное |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  | Нижнее |  |  |  | Вертикальное |  |  |  | Потолочное |  |
| 2,5 3,0 4,0 5,0 |  | 75–90 90–115 130–170 170–200 |  |  |  | 70–85 75–100 110–140 140–170 |  |  |  | 65–85 60–90 100–120 – |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод | Кремний |  |  | Марганец |  |  |  | Сера |  |  | Фосфор |
| 0,05–0,12* | 0,20–0,50* |  |  | 0,7–1,20* |  |  |  | не более |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  | 0,035 |

* Справочные данные

| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  | Сварного соединения |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, МПа | Угол загиба, град |  |
| без т/о |  | 20±10 | 490 | 20 | 127 | 150 | 490 |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |

Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств

ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК

(диаметры 2,5; 3,0; 4,0 мм).

Электроды марки ТМУ–21У диаметром 2,5 мм для сварки корневого шва стыков труб 
без подкладных колец из углеродистых и низколегированных сталей

ЗАО «Электродный завод» (Санкт–Петербург) разработало новую модификацию электродов ТМУ–21У диаметром 2,5 мм специально предназначенных для сварки корневого шва стыков трубопроводов и трубных деталей без подкладных колец («на весу»). Сварка выполняется постоянным током обратной полярности при напряжении дуги 24–25 В, что обеспечивает более высокую тепловую мощность дуги и возможность регулирования тепловложения в изделие за счет изменения линейной скорости сварки на разных участках кольцевого стыка труб. Электроды имеют основное покрытие и соответствуют типу Э50А по ГОСТ 9466–75.

Химический состав и механические свойства наплавленного металла приведены в таблице (типичные):

| Химический состав наплавленного металла (массовые доли %) |  |  |  |  | Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | Si | Mn | S | P | T, МПа | В, МПа | 5, % | Ударная вязкость Дж/см2 при температуре 0С |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | +20 | –20 |
| 0,08 | 0,28 | 0,82 | 0,009 | 0,023 | 500 | 570 | 28 | 167 | 50 |

Металлургической основой модификации электродов является покрытие электродов 
ТМУ–21У, одобренных и рекомендованных Ростехнадзором для сварки оборудования ТЭС и АЭС.

Сварка электродами ТМУ–21У диаметром 2,5 мм выполняется в разделку, конструкция и размеры которой приведены на рисунке:

Благодаря высокой проплавляющей способности дуги электродов и принятой конструкции разделки (при надлежащей специальной подготовке сварщика) обеспечивается полное сплавление кромок в корне разделки, гарантируется проплавление с образованием обратного валика, что исключает необходимость применения подкладных колец.

Электроды марки ТМУ–21У диаметром 2,5 мм рекомендуются для сварки стыков труб и трубопроводов тепловых электростанций, печных змеевиков и трубных деталей нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Электроды предназначены для сварки стыков труб из стали Ст3, Ст20 и им подобных, диаметром 59–219 мм с толщиной стенки до
20 мм.

Небольшое количество электродов для испытаний можно получить в ЗАО «Электродный завод». Там же можно получить рекомендации по сварке этими электродами. ЗАО «ЭЛЗ» окажет содействие в подготовке сварщиков к сварке предлагаемыми электродами по новой технологии.

Преимущество электродов марки ТМУ–21У перед УОНИ–13/55 при сварке:

- Обладают высокой стабильностью дуги;

- Обладают легким зажиганием дуги
и допускают кратковременное удлинение без образования пор;

- Обладают лучшей отделимостью шлака при сварке в разделку;

- Допускают сварку в узкие разделки с общим углом скоса кромок 15 оС;

Рекомендуется для сварки неповоротных стыков трубопроводов с толщиной стенок более 16 мм.

| Электрод ЭЛЗ–74.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э60–ЭЛЗ–74.70––УД E 51 5–Б20 |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 1272–065–11142306–2009 |  |  |  |  |  |  | EN ISO 2560-A AWS A5.1 |  |  |  |  |  |  | E 50 4 В42 E 8015 |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |
| Для сварки заполняющих и облицовочных слоев шва неповоротных стыков труб конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей прочностных классов К55–К60 включительно с нормативным пределом прочности от 539 Н/мм2 до 589 Н/мм2 включительно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 3,0 4,0 |  |  |  |  | 80–120 120–170 |  |  |  |  |  | 80–130 110–170 |  |  |  | 90–120 130–170 |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  |  | Кремний |  |  | Марганец |  |  | Никель |  |  |  | Молибден |  |  | Сера + Фосфор |  |
| 0,04–0,08 |  |  | 0,35–0,65 |  |  | 0,9–1,8 |  |  | 0,65–1,00 |  |  |  | 0,30–0,60 |  |  | не более |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 |  |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Предел текучести, МПа |  |  |  | Относительное удлинение, % |  |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |
| без т/о |  | 20±10 |  | 610 |  |  |  | 480 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 120 |
|  |  | - 20 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 50* |
| * Минимальное значение ударной взкости 37,5 Дж/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Разрешение «Газпром» на применение для сварки заполняющих и облицовочного слоев шва соединений труб класса прочности К55-К60 включительно при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промысловых и магистральных газопроводов с рабочим давлением до 9,8 МПа.

| Электрод ЭЛЗ-65К |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э60-ЭЛЗ-65К--УД E-08НГМ-5-Б20 |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 1272-062-11142306-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |
| Предназначены для сварки корневого слоя шва труб из сталей прочностного класса К65. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  | Потолочное |  |  |  |
| 2,5 2,6 3,0 3,2 |  |  |  | 70–100 80-110 90-130 100-140 |  |  |  |  |  | 60-90 70-100 80-120 90-130 |  |  |  | 40-70 50-80 90-110 100-120 |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  | Кремний |  |  | Марганец |  |  | Никель |  |  |  | Молибден |  |  | Сера + Фосфор, не более |  |  |
| 0,10 |  | 0,20-0,70 |  |  | 0,80-1,90 |  |  | 0,70-2,00 |  |  |  | 0,15-0,60 |  |  | 0,035 |  |  |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Предел текучести, МПа |  |  |  | Относительное удлинение, % |  |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |
| без т/о | 20±10 |  | 610 |  |  |  | 480 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 100 |
|  | -40 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 50* |
| * Ударная вязкость определяется как среднее арифметическое по результатам испытаний трех образцов, при этом минимальное значение ударной вязкости на одном из образцов должно быть не менее 37,5 Дж/см2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ЭЛЗ-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э60-ЭЛЗ-65--УД E-08НГМ-5-Б20 |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 1272-067-11142306-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |
| Предназначены для сварки заполняющих и облицовочных слоев неповоротных стыков труб и конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей прочностного класса К65. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  | Потолочное |  |  |  |
| 3,0 3,2 4,0 |  |  |  |  | 100-130 110-140 140-180 |  |  |  |  |  | 90-130 100-140 110-170 |  |  |  | 100-120 110-130 150-180 |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  |  | Кремний |  |  | Марганец |  |  | Никель |  |  |  | Молибден |  |  | Сера + Фосфор, не более |  |  |
| 0,10 |  |  | 0,20-0,70 |  |  | 0,80-1,9 |  |  | 1,50-2,80 |  |  |  | 0,15-0,60 |  |  | 0,035 |  |  |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Предел текучести, МПа |  |  |  | Относительное удлинение, % |  |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |
| без т/о |  | 20±10 |  | 650 |  |  |  | 540 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 100 |
|  |  | -40 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 50* |
| * Ударная вязкость определяется как среднее арифметическое по результатам испытаний трех образцов, при этом минимальное значение ударной вязкости на одном из образцов должно быть не менее 37,5 Дж/см2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод Э–138/50Н |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э50А–Э–138/50Н––УД E 43 2(3)–Б20 |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ОСТ 5.9224–75 |  |  |  |  |  | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | E 42 2 B22 E 7015 |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки в любом пространственном положении, кроме вертикального сверху вниз, наружной обшивки корпусов судов и других конструкций, подверженных коррозии в морской воде, из сталей марок: ВСт3сп, С, Ст4, 09Г2, 10Г2С1Д–35, 10Г2С1Д–40, 10ХСНД, МС–1 и других корпусных сталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, A Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  | Потолочное |  |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  | 100–130 160–210 220–280 |  |  |  |  |  | 130–160 160–210 200–240 |  |  |  | 130–160 160–210 – |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод | Кремний |  |  | Марганец |  |  | Никель |  |  |  |  | Сера |  |  |  | Фосфор |
| не более 0,11 | 0,15–0,35 |  |  | 0,45–0,75 |  |  | 0,7–1,1 |  |  |  |  | не более |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0С |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  |  | Относительное удлинение, % |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |
| без т/о |  | 20±10 |  |  | 490 |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 140 |  |  |
| Технологические особенности сварки: сварку производить по зачищенным кромкам короткой и ультракороткой дугой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельство об одобрении Российского Морского Регистра Судоходства

Категория 3YH10

(диаметры 3,0; 4,0; 5,0 мм).

Сертификат об одобрении ОЦССМ НИЦ "Курчатовский институт" - "ЦНИИ КМ "Прометей".

| Электрод Э–138/50Н |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э50А–Э–138/50Н––УД E 43 2(3)–Б20 |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 1272–047–11142306–2005 |  |  |  |  |  | EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-А AWS A5.1 |  |  |  |  |  |  |  | E 42 2 B22 E 7015 |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |
| Для сварки в любом пространственном положении, кроме вертикального сверху вниз, наружной обшивки корпусов судов и других конструкций, подверженных коррозии в морской воде, из сталей марок: ВСт3сп, С, Ст4, 09Г2, 10Г2С1Д–35, 10Г2С1Д–40, 10ХСНД, МС–1 и других корпусных сталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основное |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, A Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  | Потолочное |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  | 100–130 160–210 220–280 |  |  |  |  |  |  | 90–120 130–160 160–210 |  |  |  |  | 90–120 130–160 – |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  | Кремний |  |  | Марганец |  |  | Никель |  |  |  |  | Сера, не более |  |  | Фосфор, не более |
| 0,11 |  | 0,15–0,35 |  |  | 0,45–0,75 |  |  | 0,7–1,1 |  |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, 0С |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  | Относительное удлинение, % |  |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |  | Работа удара KV, Дж |
| без т/о | 20±10 |  |  | 490 |  |  | 22 |  |  |  |  | 140 |  |  |  | – |
|  | –20 |  |  | – |  |  | – |  |  |  |  | – |  |  |  | 47 |
| Технологические особенности сварки: сварку производить по зачищенным кромкам короткой и ультракороткой дугой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельство об одобрении Российского Морского Регистра Судоходства

Категория 3YH10

(диаметры 3,0; 4,0; 5,0 мм).

| Электрод 48ХН–2 |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э60–48ХН–2––ЛД E–10Н2Г–5–Б20 |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 5.965–11624–96 |  |  |  | EN ISO 2560-A |  |  |  |  | Е 50 4 2NiВ12 |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |
| Для ручной дуговой сварки стыковых и тавровых соединений ответственных конструкций из низколегированных и среднелегированных сталей категорий D500, E500, D500Z, E500Z, (ТУ 5.961–11679) между собой, со сталями категории F36S, F36ZS, F40S, F40ZS и марки 10ГНБ (ТУ 5.961–11589) и судостроительными сталями, поставляемыми по ГОСТ 5521. Электроды могут также применяться для сварки высокопрочных конструкционных сталей с гарантированным пределом текучести 500–585 МПа, в том числе сталей типа АК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  | Нижнее |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  | Потолочное |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  | 100–120 160–180 200–220 |  |  |  |  | 90–110 140–160 160–200 |  |  |  | 90–110 140–160 – |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более | Кремний* |  | Марганец* |  | Никель |  |  | Сера, не более |  |  |  | Фосфор, не более |
| 0,12 | 0,15–0,35 |  | 0,80–1,20 |  | 1,65–2,10 |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,030 |

* Допускается по согласованию с НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» увеличение массовой доли кремния в металле шва на 0,05 % и марганца на 0,10 %.

| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка и категории основно–го металла |  | НТД | Вид т/о | Предел текучести, МПа | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Работа удара, KV при –40 0С |  |
|  |  |  |  | Среднее значение (3 обр.) |  |  | Средн. знач. (3 обр.), Дж | Единичн. знач., Дж |
| А, В, D, E |  | ГОСТ 5521 | выдержка при температуре от 15 °С до 30 °С в течение 10 суток или при температуре от 150 °C до 200 °C в течение 24 ч. | 500 | 610 | 18 | 50 | 35 |
| Ст3сп |  | ГОСТ 380 |  |  |  |  |  |  |
| Е500 E500Z D500 D500Z |  | ТУ 5.961–11679 |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельство об одобрении Российского Морского Регистра Судоходства

Категория 4Y50Н5

(диаметры 3,0; 4,0; 5,0 мм).

Сертификат об одобрении ОЦССМ НИЦ "Курчатовский институт" - "ЦНИИ КМ "Прометей".

| Электрод 48ХН–5 |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э70–48ХН–5––ЛД E–05Н3ГМ–5–Б20 |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 5.965–11626–2004 |  |  |  | EN ISO 2560-A |  |  |  |  |  |  | Е 50 4 2NiВ12 |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |
| Для ручной дуговой сварки стыковых и тавровых соединений ответственных конструкций из низколегированных хладостойких высокопрочных сталей, поставляемыми по ТУ 5.961–11571 между собой и со сталями, поставляемыми по ТУ 5.961–11679 и ГОСТ 5521. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  | Потолочное |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  | 90–120 140–170 180–200 |  |  |  |  | 90–100 140–160 160–200 |  |  |  |  | 90–100 140–160 – |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более | Кремний* | Марганец* |  |  | Никель |  | Молибден |  |  | Бор п/р |  | Сера, не более |  | Фосфор, не более |
| 0,08 | 0,15–0,35 | 0,8–1,3 |  |  | 2,3–2,9 |  | 0,15–0,30 |  |  | 0,002 |  | 0,012 |  | 0,015 |

* Допускается по согласованию с НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» увеличение массовой доли кремния в металле шва на 0,05 % и марганца на 0,10 %.

| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка и категории основного металла |  | НТД | Вид т/о | Предел текучести, МПа | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относит. удлинение, % | Работа удара, KV при –40 0С |  |
|  |  |  |  | Среднее значение (3 обр.) |  |  | Средн. знач. (3 обр.), Дж | Единичн. знач., Дж |
| Ст3сп |  | ГОСТ 380 | рекомендуемая выдержка при температуре от 15 °С до 30 °С в течение 10 суток или при температуре от 120 °C до 150 °C в течение 24 ч. | 530 | 650 | 20 | 47 | 34 |
| А, В, D, E |  | ГОСТ 5521 |  |  |  |  |  |  |
| Типа АБ |  | ТУ 5.961–11571 ТУ 5.961–11679 |  | 600 | 700 | 18 | 47 | 34 |
| Технологические особенности сварки: ширина валика не должна превышать 2–х диаметров электрода с покрытием. Межваликовая температура должна быть до (11020) 0С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельство об одобрении Российского Морского Регистра Судоходства

Категории 4Y50Н5 и 4Y62Н5

(диаметры 3,0; 4,0; 5,0 мм).

Сертификат об одобрении ОЦССМ НИЦ "Курчатовский институт" - "ЦНИИ КМ "Прометей".

| Электрод 48ХН–5Р |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э70–48ХН–5Р––ЛД E–05Н3ГМ–5–Б20 |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 5.965–11626–2004 |  |  |  | EN ISO 2560-A |  |  |  |  |  |  | Е 50 4 2NiВ12 |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |
| Для ручной дуговой сварки стыковых и тавровых соединений ответственных конструкций из низколегированных хладостойких высокопрочных сталей, поставляемыми по ТУ 5.961–11571 между собой и со сталями, поставляемыми по ТУ 5.961–11679 и ГОСТ 5521. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  | 90–120 140–170 180–200 |  |  |  | 90–100 140–160 160–200 |  |  |  |  | 90–100 140–160 ––– |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более | Кремний* | Марганец* |  |  | Никель |  |  | Молибден |  | Бор п/р |  |  | Сера, не более | Фосфор, не более |
| 0,08 | 0,15–0,35 | 0,8–1,3 |  |  | 2,3–2,9 |  |  | 0,15–0,30 |  | 0,002 |  |  | 0,012 | 0,015 |

* Допускается по согласованию с НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» увеличение массовой доли кремния в металле шва на 0,05 % и марганца на 0,10 %.

| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип стали |  | Вид т/о | Предел текучести, МПа | Временное сопротивле–ние разрыву, МПа |  |  | Относит. удлине–ние, % | Работа удара, KV при –400С |  |  |
|  |  |  | Среднее значение (3 обр.) |  |  |  |  | Среднее знач. (3 обр.), Дж | Единич–ное знач., Дж |  |
| Низколегированные стали |  | рекомендуемая выдержка при температуре от 15 °С до 30 °С в течение 10 суток или при температуре от 120 °C до 150 °C в течение 24 ч. | 620 |  | 720 | 18 |  | 62 |  | 41 |
| Технологические особенности сварки: ширина валика не должна превышать 2–х диаметров электрода с покрытием. Межваликовая температура должна быть до (11020) 0С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельство об одобрении Российского Морского Регистра Судоходства

Категории 4Y50Н5 и 4Y62Н5

(диаметры 3,0; 4,0; 5,0 мм).

| Электрод УОНИ–13/85 |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э85–УОНИ–13/85––ЛД E–12ГСМ–0–Б20 |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ОСТ 3–3080–93 |  |  |  |  |  | EN ISO 2560-A |  |  |  |  |  |  |  | E 50 А MnMoB12 |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки легированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву свыше 600 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  |  | 90–120 140–170 180–220 |  |  |  |  |  | 80–100 130–150 150–180 |  |  |  |  |  | 80–100 130–150 – |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  |  | Кремний |  | Марганец |  | Молибден |  |  |  |  |  | Сера, не более |  |  |  | Фосфор. Не более |  |
| 0,17 |  |  | 0,6–0,9 |  | 0,95–1,40 |  | 0,8–1,2 |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Предел текучести, МПа |  |  | Относит. удлинение, % |  |  | Относит. сужение, % |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |
| после т/о* |  | 20±10 |  |  | 850 |  |  |  | 600 |  |  | 16 |  |  | 55 |  |  | 80 |
| * Закалка (910–930) 0C в течение 30 мин. Охлаждение на воздухе. Отпуск (620–650) 0C в течение 2–х часов. Охлаждение на воздухе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ТМЛ–1У |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки легированных теплоустойчивых сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–09Х1М–ТМЛ–1У––ТД E–15–Б20 |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 34 10.10169–90 |  |  |  |  | EN ISO 3580–А |  |  |  |  |  |  |  | E CrMo1 B22 |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |
| Для сварки оборудования и трубопроводов из сталей марок 12МХ, 15ХМ, 20ХМЛ, 12Х2М1, 12Х1МФ, 12Х2МФБ и 12Х2МФСР, работающих при температурах до 540 0C и элементов поверхностей нагрева котла из сталей марок 12Х1МФ, 12Х2М1, 12Х2МФСР, независимо от рабочей температуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 2,5 3,0 4,0 5,0 |  |  | 75–90 90–115 130–170 170–200 |  |  |  |  |  | 70–85 75–100 110–140 140–170 |  |  |  |  |  | 65–85 60–90 100–120 – |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод | Кремний |  |  | Марганец |  |  | Хром |  |  | Молибден |  |  |  | Сера, не более |  |  | Фосфор, не более |
| 0,06–0,12 | 0,15–0,40 |  |  | 0,5–0,9 |  |  | 0,8–1,2 |  |  | 0,4–0,7 |  |  |  | 0,025 |  |  | 0,035 |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C |  |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |
| Высокий отпуск (72515) 0C (1+0,5) ч. Охлаждение в печи |  | 20±10 |  |  |  | 470 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 88 |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств

КО, МО, ОТОГ, ОХНВП

(диаметры 3,0; 4,0 мм)

КО, МО, ОХНВП

(диаметр 5,0 мм).

| Электрод ТМЛ–3У |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки легированных теплоустойчивых сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–09Х1МФ–ТМЛ–3У––ТД E–16–Б20 |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ТУ 34 10.10174–90 |  |  |  |  |  | EN ISO 3580–А |  |  |  |  |  |  |  |  | E CrMoV1 B22 |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки оборудования и трубопроводов из сталей марок 12МХ, 15ХМ, 20ХМЛ, 12Х2М1, 12Х1МФ, 12Х2МФБ, 12Х2МФСР, 20ХМФЛ, 15Х1М1Ф и 15Х1М1ФЛ, работающих при температурах до 570 0C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  |  |  | 90–115 130–170 170–200 |  |  |  |  |  | 75–100 110–140 140–170 |  |  |  |  |  | 60–90 100–120 – |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  | Кремний |  | Марганец |  |  | Хром |  | Молибден |  |  |  |  | Ванадий |  | Сера, не более |  |  | Фосфор, не более |
| 0,08–0,12 |  | 0,15–0,40 |  | 0,5–0,9 |  |  | 0,80–1,25 |  | 0,4–0,7 |  |  |  |  | 0,15–0,30 |  | 0,025 |  |  | 0,030 |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  |  | Температура испытаний, 0C |  |  |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |
| Высокий отпуск (73515) 0C (1+0,5) ч. Охлаждение в печи |  |  | 20±10 |  |  |  |  | 490 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 78,5 |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств

КО, МО, ОТОГ, ОХНВП

(диаметры 3,0; 4,0; 5,0 мм).

| Электрод ЦЛ–39 |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки легированных теплоустойчивых сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–09Х1МФ–ЦЛ–39–2,5–ТД E–27–Б20 |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ОСТ 24.948.01–90 |  |  |  |  |  |  | EN ISO 3580–А |  |  |  |  |  |  |  | E CrMoV1 B22 |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки оборудования и трубопроводов из легированных теплоустойчивых хромомолибдено–ванадиевых сталей с максимальной температурой эксплуатации сварных соединений до 565 0С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  | 75–90 |  |  |  |  |  | 70–85 |  |  |  |  |  | 65–85 |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  | Кремний |  | Марганец |  |  |  | Хром |  | Молибден |  |  | Ванадий |  |  | Сера, не более |  |  | Фосфор, не более |
| 0,06–0,12 |  | 0,2–0,4 |  | 0,6–0,9 |  |  |  | 0,80–1,25 |  | 0,4–0,7 |  |  | 0,12–0,30 |  |  | 0,025 |  |  | 0,030 |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  |  | Температура испытаний, 0C |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Предел текучести, МПа |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |
| Высокий отпуск (73515) 0C (50,5) ч. Охлаждение в печи |  |  | 20±10 |  |  | 490 |  |  |  | 343 |  |  |  | 16 |  |  |  | 78 |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельство НАКС об аттестации для групп технических устройств

КО, МО, ОТОГ, ОХНВП.

| Электрод ТМЛ–5 |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки легированных теплоустойчивых сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–06Х1М–ТМЛ–5––ТД E–15–Б20 |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ТУ 1272–003–11142306–98 |  |  |  |  | EN ISO 3580–А |  |  |  |  |  |  |  | E (CrMo0,5) B22 |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |
| Для заварки дефектов в литых деталях энергооборудования из сталей 20ХМЛ, 20ХМФЛ, 15Х1М1ФЛ, и им подобных без последующей термообработки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основное |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  | 80–110 120–170 170–200 |  |  |  |  |  | 60–90 100–130 140–170 |  |  |  |  |  | 60–90 100–130 ––––– |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более | Кремний |  |  | Марганец |  |  | Хром |  |  | Молибден |  |  |  | Сера, не более |  |  | Фосфор, не более |
| 0,065 | 0,15–0,40 |  |  | 0,5–0,9 |  |  | 0,55–0,80 |  |  | 0,45–0,60 |  |  |  | 0,025 |  |  | 0,025 |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C |  |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |
| без т/о |  | 20±10 |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 88 |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ЭА–395/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–11Х15Н25М6АГ2–ЭА–395/9––ЛД E–001–Б20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ОСТ В5Р.9374–81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO 3581–А |  |  |  |  |  |  | Е 16.25.6 В20 |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемая область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки ответственных конструкций из сталей и сплавов ХН35ВТ, Х15Н25АМ6 и др., содержащих никель до 35 %, но не содержащих ниобий, работающих при температуре до 700 0С, а также для сварки соединений из аустенитных сталей (напр. 07Х16Н6, 10Х25Н6АТМФ, 20Х23Н13 и подобных) с перлитными (напр. Ст5пс, 30Л, 20ХГНМ, 25Г2С, 40ХФА и подобные). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основное |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |
| 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 |  |  |  |  | 40–55 55–65 80–90 120–150 150–180 |  |  |  |  |  | 40–50 55–60 70–90 100–130 140–160 |  |  |  |  |  |  |  | 40–50 55–60 70–90 100–130 – |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  | Кремний |  | Марганец |  |  | Хром |  | Никель |  |  |  | Молибден |  |  | Азот |  |  |  | Сера, не более | Фосфор, не более |  |
| 0,12 |  | 0,35–0,70 |  | 1,2–2,8 |  |  | 13,5–17,0 |  | 20,0–27,0 |  |  |  | 4,5–7,0 |  |  | 0,08–0,20 |  |  |  | 0,018 | 0,030 |  |
| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сварного соединения |  |  |  |  |
| Вид т/о | Тем–ра испытаний, 0C |  | Временное сопротивле–ние разрыву, МПа |  |  | Предел текучести, МПа |  | Относит. удлине–ние, % |  |  |  | Относит. сужение, % |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Угол загиба, град |
| без т/о | 20±10 |  | 608 |  |  | 392 |  | 30 |  |  |  | 45 |  | 120 |  |  |  | 529 |  |  |  | 160 |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельство об одобрении Российского Морского Регистра Судоходства

Категория A–9sp, A–10sp

(диаметры 3,0; 4,0; 5,0 мм).

Сертификат об одобрении ОЦССМ НИЦ "Курчатовский институт" - "ЦНИИ КМ "Прометей".

Cвидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств

ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, СК

(диаметры 3,0; 4,0 мм).

| Электрод ЭА–395/9 с рутилово–основным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–11Х15Н25М6АГ2–ЭА–395/9––ЛГ E–001–РБ20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–048–11142306–2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемая область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки ответственных конструкций из сталей и сплавов ХН35ВТ, Х15Н25АМ6 и др., содержащих никель до 35%, но не содержащих ниобий, работающих при температуре до 700 0С, а также для сварки соединений из аустенитных сталей (напр. 07Х16Н6, 10Х25Н6АТМФ, 20Х23Н13 и подобных) с перлитными (напр. Ст5пс, 30Л, 20ХГНМ, 25Г2С, 40ХФА и подобные). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рутилово–основное |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  |  | 100–115 130–150 150–180 |  |  |  |  |  |  | 80–90 130–140 145–170 |  |  |  |  |  | 80–90 130–140 – |  |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более | Кремний |  | Марганец |  |  | Хром | Никель |  |  |  |  | Молибден |  |  | Азот |  |  | Сера, не более |  | Фосфор, не более |  |
| 0,12 | 0,35–0,70 |  | 1,2-2,8 |  |  | 13,5-17,0 | 20,0-27,0 |  |  |  |  | 4,5-7,0 |  |  | 0,08-0,20 |  |  | 0,018 |  | 0,030 |  |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  | Предел текучести, МПа |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  | Относит. сужение, % |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |
| без т/о |  | 20±10 |  |  | 608 |  |  | 392 |  |  |  |  | 30 |  |  | 45 |  |  | 120 |  |  |

Основные преимущества электродов при сварке: Электроды обеспечивают отличное повторное зажигание дуги, легкую отделимость шлаковой корки, мелкочешуйчатую структуру наплавленных валиков и сварного шва.

Сертификаты, свидетельства, одобрения

| Электрод ЭА–48М/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–08Х24Н12Г3СТ–ЭА–48М/22––ВС E–000–Б20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ОСТ В5Р.9374–81 |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO 3580–А AWS A5.4 |  |  |  |  | E (22 12) В12 Е 309–15 |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки ответственных крупногабаритных конструкций из разнородных сталей (аустенитных и высокомарганцевых сталей с низколегированными и легированными высокопрочными сталями). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | Нижнее |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  |  |  | 80–100 120–150 150–180 |  |  |  | 70–90 100–130 130–150 |  |  |  |  |  |  |  | 70–90 100–130 – |  |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  | Кремний |  | Марганец |  |  | Хром |  |  |  | Никель |  | Титан, не более |  |  | Сера, не более |  |  | Фосфор, не более |  |  |
| 0,05-0,11 |  | 0,70-1,40 |  | 2,20-3,60 |  |  | 22,00-26,00 |  |  |  | 10,5-13,0 |  | 0,30 |  |  | 0,020 |  |  | 0,035 |  |  |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  |  | Температура испытаний, 0C |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  | Предел текучести, МПа |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  | Относит. сужение, % |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |  |
| без т/о |  |  | 20±10 |  |  | 588 |  | 392 |  |  |  | 28 |  |  | 45 |  |  | 100 |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельство об одобрении Российского Морского Регистра Судоходства

Категория  А–9sp

(диаметры 3,0; 4,0; 5,0 мм).

Сертификат об одобрении ОЦССМ НИЦ "Курчатовский институт" - "ЦНИИ КМ "Прометей".

| Электрод ЭА–400/10У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–07Х19Н11М3Г2Ф–ЭА–400/10У––ВД E–2004–Б20 |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ОСТ 5Р.9370–2011 |  |  |  |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | E 19.12.2 В20 ––– |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемая область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки сталей аустенитного класса, наплавки кромок и антикоррозионных покрытий на стали перлитного класса при изготовлении узлов и конструкций изделий судового машиностроения и объектов использования атомной энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |
| 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 |  |  |  |  | 40–55 55-65 80–100 130–150 150–170 |  |  |  |  |  |  | 35–50 50-60 60–80 110–130 120–140 |  |  |  |  |  |  | 35–50 50-60 60–80 110–130 120–140 |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  | Кремний, не более |  | Марганец |  |  | Хром |  | Никель |  |  |  | Молибден |  |  | Ванадий |  |  |  | Сера, не более |  | Фосфор, не более |
| 0,10 |  | 0,60 |  | 1,1–3,1 |  |  | 16,8–19,0 |  | 9,0–12,0 |  |  |  | 2,0–3,5 |  |  | 0,30–0,75 |  |  |  | 0,025 |  | 0,030 |
| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Металла шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сварного соединения |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C |  | Временное сопротивле–ние, МПа |  |  | Предел текучести, МПа |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  | Относит. сужение, % |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  | Угол загиба, град |  |
| без т/о | 20±10 |  | 539 |  |  | 343 |  |  |  | 25 |  |  |  | 35 |  |  |  | 88 |  |  | 160 |  |
|  | 350* |  | 441 |  |  | 275 |  |  |  | 18 |  |  |  | 32 |  |  |  | - |  |  | - |  |
| * Механические свойства металла шва при температуре 350 0С определяются по дополнительному требованию заказчика. Особые свойства: содержание ферритной фазы в наплавленном металле от 2 % до 8%, наплавленный металл обеспечивает стойкость против образования горячих трещин, а также против межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ ГОСТ 6032. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельство об одобрении Российского Морского Регистра Судоходства

Категория A–6

(диаметры 3,0; 4,0; 5,0 мм).

Сертификат об одобрении ОЦССМ НИЦ "Курчатовский институт" - "ЦНИИ КМ "Прометей".

Cвидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств

ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, СК

(диаметры 3,0; 4,0 мм).

| Электрод ЭА–400/10У с рутилово–основным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–07Х19Н11М3Г2Ф–ЭА–400/10У––ВГ E–2214–РБ20 |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–029–11142306–2005 |  |  |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A 5.4 |  |  |  |  |  | E 19.12.3 R20 E 316–15 |  |  |  |  |
| Рекомендуемая область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |
| Для сварки оборудования из коррозионностойких сталей аустенитного класса, (напр. 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х17Н13М2Т и др.), работающего в жидких агрессивных неокислительных средах при температурах до 350 0С и не подвергающегося термообработке после сварки, а также для наплавки второго слоя на поверхность изделий из перлитных сталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рутилово–основное |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  | Потолочное |  |  |  |
| 3,0 4,0 |  |  |  | 100–115 130–150 |  |  |  |  |  | 80–90 130–140 |  |  |  | 80–90 130–140 |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более | Кремний, не более |  | Марганец |  |  | Хром |  | Никель |  |  | Молибден | Ванадий |  |  | Сера, не более |  | Фосфор, не более |
| 0,10 | 0,60 |  | 1,1–3,1 |  |  | 16,8–19,0 |  | 9,0–12,0 |  |  | 2,0–3,5 | 0,30–0,75 |  |  | 0,025 |  | 0,030 |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Предел текучести, МПа |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |
| без т/о |  | 20±10 |  |  | 550 |  |  |  | 350 |  |  | 25 |  |  |  | 90 |  |
| Особые свойства: содержание ферритной фазы в наплавленном металле от 2 % до 8 %, наплавленный металл обеспечивает стойкость против образования горячих трещин. Металл шва должен быть стоек к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ ГОСТ 6032. Основные преимущества электродов при сварке: Электроды обеспечивают отличное повторное зажигание дуги, легкую отделимость шлаковой корки, мелкочешуйчатую структуру наплавленных валиков и сварного шва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ЭА–400/10Т |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–07Х19Н11М3Г2Ф–ЭА–400/10Т––ВД E–2004–РБ20 |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ОСТ 5Р.9370–2011 |  |  |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A 5.4 |  |  |  |  |  | E 19.12.2 В20 E 316–15 |  |  |  |  |
| Рекомендуемая область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки сталей аустенитного класса, наплавки кромок и антикоррозионных покрытий на стали перлитного класса при изготовлении узлов и конструкций изделий судового машиностроения и объектов использования атомной энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  | Вертикальное |  |  |  |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  | 80–100 130–150 150-170 |  | 60–80 110–130 120-140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60–80 110–130 --- |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более | Кремний, не более | Марганец |  | Хром |  | Никель |  |  |  | Молибден |  | Ванадий |  |  | Сера, не более |  | Фосфор, не более |
| 0,10 | 0,60 | 1,1–3,1 |  | 16,8–19,0 |  | 9,0–12,0 |  |  |  | 2,0–3,5 |  | 0,30–0,75 |  |  | 0,025 |  | 0,030 |
| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C |  | Металла шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сварного соединения |  |
|  |  |  | Временное сопротивление, МПа |  | Предел текучести, МПа |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  | Относ. сужение, % |  | Ударная вязкость, Дж/см2 | Угол загиба, град |  |
| без т/о | 20±10 |  | 539 |  | 343 |  |  |  | 25 |  |  |  | 35 |  | 88 | 160 |  |
| без т/о | 350* |  | 441 |  | 275 |  |  |  | 18 |  |  |  | 32 |  | - | - |  |
| * Механические свойства металла шва при температуре 350 0С определяются по дополнительному требованию заказчика. Особые свойства: содержание ферритной фазы в наплавленном металле от 2 % до 8 %, наплавленный металл обеспечивает стойкость против образования горячих трещин, а также против межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ ГОСТ 6032. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ЭА–400/10Т с рутилово–основным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–07Х19Н11М3Г2Ф–ЭА–400/10Т––ВГ E–2214–РБ20 |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–029–11142306–2005 |  |  |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | E 19.12.3 R20 E 316–15 |  |  |  |  |
| Рекомендуемая область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки оборудования из коррозионностойких сталей аустенитного класса, (напр. 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х17Н13М2Т и др.), работающего в жидких агрессивных неокислительных средах при температурах до 350 0С и не подвергающегося термообработке после сварки, а также для наплавки второго слоя на поверхность изделий из перлитных сталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рутилово–основное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |  |
| 3,0 4,0 |  |  |  | 100–115 130–150 |  |  |  |  |  |  | 80–90 130–140 |  |  |  |  |  | 80–90 130–140 |  |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более | Кремний, не более |  | Марганец |  |  | Хром |  | Никель |  |  |  | Молибден |  | Ванадий |  |  |  | Сера, не более |  | Фосфор, не более |  |
| 0,10 | 0,60 |  | 1,1–3,1 |  |  | 16,8–19,0 |  | 9,0–12,0 |  |  |  | 2,0–3,5 |  | 0,30–0,75 |  |  |  | 0,025 |  | 0,030 |  |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  | Предел текучести, МПа |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |
| без т/о |  | 20±10 350 |  |  | 550 –– |  |  |  |  | 350 280 |  |  |  |  | 25 –– |  |  |  | 90 –– |  |  |
| Особые свойства: содержание ферритной фазы в наплавленном металле от 2 % до 8 %, наплавленный металл обеспечивает стойкость против образования горячих трещин. Металл шва должен быть стоек к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ ГОСТ 6032. Основные преимущества электродов при сварке: Электроды обеспечивают отличное повторное зажигание дуги, легкую отделимость шлаковой корки, мелкочешуйчатую структуру наплавленных валиков и сварного шва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ЭА–898/21Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–08Х19Н10Г2Б–ЭА–898/21Б––ВД E–2004–Б20 |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ОСТ 5Р.9370–2011 |  |  |  |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | E 19.9NbB20 Е 347–15 |  |  |  |  |
| Рекомендуемая область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки сталей аустенитного класса, наплавки кромок и антикоррозионных покрытий на стали перлитного класса при изготовлении узлов и конструкций изделий судового машиностроения и объектов использования атомной энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  |  |  | 80–100 130–150 150–170 |  |  |  |  |  |  | 60–80 110–130 120–140 |  |  |  |  |  | 60–80 110–130 120–140 |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  | Кремний, не более |  | Марганец |  | Хром |  |  | Никель |  |  |  | Молибден, не более |  |  | Ниобий |  |  | Сера, не более |  | Фосфор, не более |
| 0,10 |  | 0,70 |  | 1,6–2,8 |  | 17,5–20,5 |  |  | 9,0–10,5 |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,8–1,2 |  |  | 0,025 |  | 0,025 |
| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Металла шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сварного соединения |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C |  | Временное сопротивле–ние, МПа |  |  |  | Предел текучести, МПа |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  | Относит. сужение, % |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  | Угол загиба, град |  |
| без т/о | 20±10 |  | 588 |  |  |  | 343 |  |  | 24 |  |  |  | 40 |  |  |  | 68 |  | 160 |  |
|  | 350* |  | 441 |  |  |  | 294 |  |  | 16 |  |  |  | 30 |  |  |  | ––– |  | ––– |  |
| * Механические свойства металла шва при температуре 350 0С определяются по дополнительному требованию заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ЭА–606/11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–08Х19Н9Ф2С2–ЭА–606/11––ВД E–0000–Б20 |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ОСТ В5Р.9374–81 |  |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемая область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки конструкций из коррозионностойких сталей аустенитного класса марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т и им подобных, работающих при температурах до 350 0С и не подвергающихся после сварки термической обработке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  |  |  | 80–100 120–150 150–180 |  |  |  |  |  | 70–90 100–130 140–160 |  |  |  |  |  | 70–90 100–130 ––– |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  | Кремний |  | Марганец |  | Хром |  |  |  | Никель |  |  | Ванадий |  |  | Сера, не более |  |  | Фосфор, не более |  |
| 0,05–0,12 |  | 1,2–2,0 |  | 1,2–2,4 |  | 16,0–20,0 |  |  |  | 7,0–10,0 |  |  | 1,5–2,4 |  |  | 0,025 |  |  | 0,030 |  |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Предел текучести, МПа |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  | Относит. сужение, % |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |
| без т/о | 20±10 |  | 637 |  |  |  | 441 |  |  |  |  | 22 |  |  | 45 |  |  | 80 |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сертификат об одобрении ОЦССМ НИЦ "Курчатовский институт" - "ЦНИИ КМ "Прометей".

| Электрод НИАТ–1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–08Х17Н8М2–НИАТ–1––ВС E–2005–БР20 |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–024–11142306–2002 |  |  |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | E (20 10 3) R12 Е 308 Мо–15 |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки оборудования из сталей аустенитного класса марок 08Х18Н10, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т и им подобных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рутилово–основное |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 |  |  |  |  | 30–50 40–70 50–80 100–140 130–170 |  |  |  |  |  | 30–45 40–60 50–75 100–120 130–150 |  |  |  |  |  | 30–45 40–60 50–75 100–120 – |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  | Кремний, не более |  | Марганец |  | Хром |  |  |  | Никель |  |  |  | Молибден |  |  |  | Сера, не более | Фосфор, не более |
| 0,05–0,12 |  | 1,00 |  | 0,8–2,0 |  | 15,50–19,50 |  |  |  | 7,20–10,0 |  |  |  | 1,40–2,50 |  |  |  | 0,02 | 0,03 |
| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид Т/о | Температура испытаний, 0С |  | Металла шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сварного соединения, выполненного электродами диаметром менее 3 мм. |  |  |  |  |
| без т/о | 20±10 |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Угол загиба, град. |
|  |  |  | 539 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 98 |  |  | 539 |  |  |  | 180 |
| Особые свойства: содержание ферритной фазы в наплавленном металле от 2% до 10 %, металл шва должен быть стоек к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ по ГОСТ 6032. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ЭА–981/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–09Х15Н25М6Г2Ф–ЭА–981/15––ЛД E–000–Б20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ОСТ В5Р.9374–81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемая область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки конструкций из легированных сталей повышенной и высокой прочности в термически упрочнённом состоянии без последующей термообработки, в том числе сталей типа АК, а также сварки низколегированных и легированных сталей с аустенитными сталями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  |  |  | 80–100 120–150 150–180 |  |  |  |  |  |  | 70–90 100–130 130–150 |  |  |  |  |  |  | 70–90 100–130 – |  |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  | Кремний | Марганец |  |  | Хром | Никель |  |  |  | Ванадий |  | Молибден |  |  | Азот |  |  |  | Сера, не более |  | Фосфор. не более |  |
| 0,06–0,12 |  | 0,30–0,65 | 1,5–3,0 |  |  | 13,5–17,0 | 22,0–27,0 |  |  |  | 0,9–1,6 |  | 4,5–7,0 |  |  | 0,08–0,20 |  |  |  | 0,018 |  | 0,018 |  |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Предел текучести, МПа |  |  |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  | Относит. сужение, % |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |
| без т/о | 20±10 |  |  | 677 |  |  |  | 490 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 45 |  |  | 100 |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельство об одобрении Российского Морского Регистра Судоходства

Категория А-10sp

(диаметры 3,0; 4,0; 5,0 мм).

Сертификат об одобрении ОЦССМ НИЦ "Курчатовский институт" - "ЦНИИ КМ "Прометей".

| Электрод ЦТ–15 |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–08Х19Н10Г2Б–ЦТ–15––ВД E–2453–Б20 |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1272–009–11142306–96 |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | E 19.9NbB20 E 347–15 |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки ответственных узлов из аустенитных сталей марок 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10, 12Х18Н10Т и им подобным, работающих при температуре до 650 0C и высоком давлении, а также для сварки сталей тех же марок, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к межкристаллитной коррозии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 |  |  |  | 50–70 70–90 80–100 110–140 150–180 |  |  |  |  |  |  | 40–60 60–80 70–90 100–130 135–160 |  |  |  |  | 40–60 60–80 70–90 100–120 – |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  | Кремний | Марганец |  |  |  | Никель |  | Хром |  |  |  | Ниобий |  | Сера, не более |  |  | Фосфор, не более |
| 0,05–0,12 |  | 0,15–0,70 | 1,0–2,5 |  |  |  | 8,5–10,5 |  | 18,0–20,5 |  |  |  | 0,7–1,3 |  | 0,020 |  |  | 0,030 |
| Механические свойства при нормальной температуре, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сварного соединения |  |  |  |  |  |
| Вид т/о | Временное сопротивление разрыву, МПа |  | Предел текучести, МПа |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Угол загиба, град |  |
| без т/о | 588 |  | 343 |  |  | 24 |  |  |  | 78 |  |  | 588 |  |  |  | 160 |  |
| Особые свойства: металл шва стоек к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ по ГОСТ 6032. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле от 2,5 % до 5,5 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств

ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, СК

(диаметры 2,0, 2,5, 3,0 и 4,0 мм).

| Электрод ЦТ–15 с рутилово–основным покрытием |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–08Х19Н10Г2Б–ЦТ–15––ВГ E–2453–РБ20 |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–039–11142306–2006 |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A 5.4 |  |  |  |  |  |  |  | E 19.9NbB20 E 347–15 |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |
| Для сварки ответственных узлов из аустенитных сталей марок 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10, 12Х18Н10Т и им подобным, работающих при температуре до 650 0C и высоком давлении, а также для сварки сталей тех же марок, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к межкристаллитной коррозии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рутилово–основное |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  | Потолочное |  |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  |  | 100–115 130–150 150–180 |  |  |  |  |  | 80–90 130–140 145–170 |  |  |  | 70–90 130–140 – |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод | Кремний |  | Марганец |  |  | Никель |  |  | Хром |  |  | Ниобий |  |  | Сера, не более |  | Фосфор, не более |
| 0,05–0,12 | 0,15–1,3 |  | 1,0–2,5 |  |  | 8,5–10,5 |  |  | 18,0–20,5 |  |  | 0,7–1,3 |  |  | 0,020 |  | 0,030 |
| Механические свойства металла шва при нормальной температуре, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  | Предел текучести, МПа |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |
| без т/о |  | 588 |  |  |  |  | 343 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 78 |  |

Особые свойства: металл шва стоек к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу  АМУ по ГОСТ 6032. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле от 2,5 % до 5,5 %.

Основные преимущества электродов при сварке: Электроды обеспечивают отличное повторное зажигание дуги, легкую отделимость шлаковой корки, мелкочешуйчатую структуру наплавленных валиков и сварного шва.

Сертификаты, свидетельства, одобрения

| Электрод ЦЛ–11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–08Х20Н9Г2Б–ЦЛ–11––ВД E–2005–Б20 |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–010–11142306–98 |  |  |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | E 19.9NbB20 E 347–15 |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки ответственного оборудования из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 08Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, и им подобных, когда к металлу шва предъявляются требования стойкости к межкристаллитной коррозии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |  |
| 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 |  |  |  |  | 40–60 50–70 70–90 130–150 150–180 |  |  |  |  |  |  | 30–50 40–60 50–80 110–130 120–160 |  |  |  |  |  | 30–50 40–60 50–80 110–130 – |  |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  | Кремний, не более |  | Марганец |  |  |  | Никель |  |  | Хром |  |  |  | Ниобий |  |  |  | Сера, не более | Фосфор, не более |  |  |
| 0,05–0,12 |  | 1,3 |  | 1,0–2,5 |  |  |  | 8,0–10,5 |  |  | 18,0–22,0 |  |  |  | 0,7–1,3 |  |  |  | 0,020 | 0,030 |  |  |
| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сварного соединения |  |  |  |  |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C |  | Временное сопротивле–ние разрыву, МПа |  |  | Предел текучести, МПа |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Угол загиба, град |  |
| без т/о | 20±10 |  | 540 |  |  | 310 |  |  | 22 |  |  |  |  | 80 |  |  | 540 |  |  |  | 160 |  |
| Особые свойства: содержание ферритной фазы в наплавленном металле от 2,5 % до 10 %, металл шва обеспечивает стойкость против межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ по ГОСТ 6032. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств

ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, СК

(диаметры 2,5; 3,0; 4,0 мм).

| Электрод ЦЛ–11 с рутилово–основным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–08Х20Н9Г2Б–ЦЛ–11––ВГ E–2005–РБ20 |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–036–11142306–2006 |  |  |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A 5.4 |  |  |  |  |  |  |  | E 19.9NbR20 E 347–15 |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки ответственного оборудования из аустенитных сталей марок 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 08Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, и им подобных, когда к металлу шва предъявляются требования стойкости к межкристаллитной коррозии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рутилово–основное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  |  |  | 100–115 130–150 150–180 |  |  |  |  |  | 80–90 130–140 145–170 |  |  |  |  |  | 70–90 130–140 – |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  | Кремний, не более | Марганец |  |  | Никель |  |  |  | Хром |  |  |  | Ниобий |  | Сера, не более |  |  | Фосфор, не более |  |
| 0,05–0,12 |  | 1,3 | 1,0–2,5 |  |  | 8,0–10,5 |  |  |  | 18,0–22,0 |  |  |  | 0,7–1,3 |  | 0,020 |  |  | 0,030 |  |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Предел текучести, МПа |  |  |  |  | Относительное удлинение, % |  |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |
| без т/о | 20 |  |  | 540 |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 80 |  |  |
| Особые свойства: содержание ферритной фазы в наплавленном металле от 2,5 % до 10 %, металл шва обеспечивает стойкость против межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ по ГОСТ 6032. Основные преимущества электродов при сварке: Электроды обеспечивают отличное повторное зажигание дуги, легкую отделимость шлаковой корки, мелкочешуйчатую структуру наплавленных валиков и сварного шва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ЦТ–28 |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–08Х14Н65М15В4Г2–ЦТ–28––ВД E–000–Б20 |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–011–11142306–97 |  |  |  |  |  |  |  | AWS A 5.11 E NiCrМо–3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |
| Для сварки сплавов на никелевой основе марок ХН78Т, ХН70ВМЮТ и им подобных, а также разнородных металлов (перлитных, хромистых сталей со сплавами на никелевой основе). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основное |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 3,0 4,0 |  |  |  | 80–100 110–140 |  |  |  |  |  | 70–80 100–125 |  |  |  |  |  | 70–90 100–125 |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Никель | Углерод, не более |  | Кремний, не более |  | Марганец |  | Хром |  |  |  |  | Молибден |  | Вольфрам |  |  | Сера, не более | Фосфор, не более |
| Основа | 0,10 |  | 0,5 |  | 1,5–2,5 |  | 12,5–15,5 |  |  |  |  | 13,5–16,0 |  | 3,5–4,5 |  |  | 0,018 | 0,020 |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C |  |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |  |
| без т/о |  | 20±10 |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод АНЖР–2 |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНЖР–2––ВД E–001–Б20 |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ТУ 1273–046–11142306–2005 |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |
| Для сварки разнородных сталей (высоколегированных жаропрочных со средне– и низколегированными теплоустойчивыми), а также закаливающихся сталей без последующей термообработки и без предварительного подогрева при изготовлении и ремонте конструкций, работающих при температурах 450–550 0С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основное |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  |  | 85–95 110–125 140–150 |  |  |  |  | 70–90 110–120 120–140 |  |  |  |  | 70–90 110–120 – |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более | Кремний, не более |  | Марганец |  | Хром |  |  | Молибден |  | Никель |  |  | Титан, не более |  | Сера, не более |  | Фосфор, не более |
| 0,1 | 0,5 |  | 1,2–2,5 |  | 22,5–26,0 |  |  | 6,3–8,8 |  | 38,0–42,0 |  |  | 0,1 |  | 0,016 |  | 0,025 |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура испытаний, 0C |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Предел текучести, МПа |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |
| 20±10 |  | 590 |  |  |  | 340 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 118 |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ОЗЛ–25Б |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–10Х20Н70Г2М2Б2В–ОЗЛ–25Б––ВД E–087–Б20 |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–025–11142306–2002 |  |  |  |  |  |  |  | AWS A 5.11 E NiCrFe–3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки конструкций и изделий из коррозионностойких жаростойких сплавов типа ХН78Т, а также разнородных и хладостойких сталей. Возможно применение для сварки чугуна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основное |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |
| 3,0 4,0 |  |  |  | 60–80 90–110 |  |  |  |  | 60–75 80–100 |  |  |  |  | 60–75 80–100 |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  | Кремний, не более | Марганец |  |  | Хром | Никель | Молибден |  |  |  | Ниобий | Вольфрам |  |  | Сера, не более | Фосфор, не более |
| 0,14 |  | 1,0 | 1,2-2,5 |  |  | 18,0-22,0 | основа | 1,2-2,7 |  |  |  | 1,5–3,0 | 0,1–0,3 |  |  | 0,015 | 0,020 |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид Т/о | Температура испытаний, 0С |  |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  | Относительное удлинение, % |  |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |
| без т/о | 20±10 |  |  |  | 640 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 98 |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод НЖ–13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–09Х19Н10Г2М2Б–НЖ–13––ВС E–2005–Б20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–013–11142306–98 |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A 5.4 |  |  |  |  |  |  |  | E 19.12.2NbВ20 E 318–15 |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки ответственного оборудования из коррозионностойких хромоникелемолибденовых сталей марок 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х21Н6М2Т и им подобных, работающего при температуре до 350 0C, когда к металлу шва предъявляются требования стойкости к межкристаллитной коррозии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |
| 2,0 3,0 4,0 5,0 |  |  |  |  | 40–55 70–90 110–140 150–180 |  |  |  |  |  |  | 35–50 60–80 100–130 120–140 |  |  |  |  |  | 35–50 60–70 90–120 – |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  | Кремний, не более | Марганец |  |  | Хром |  | Никель |  |  |  |  | Молибден |  |  | Ниобий |  |  |  | Сера, не более | Фосфор, не более |
| 0,12 |  | 1,2 | 1,0–2,5 |  |  | 17,0–20,0 |  | 8,5–12,0 |  |  |  |  | 1,8–3,0 |  |  | 0,7–1,3 |  |  |  | 0,020 | 0,030 |
| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сварного соединения |  |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  | Предел текучести, МПа |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  | Угол загиба, град |
| без т/о | 20±10 |  |  | 590 |  |  | 313 |  |  |  | 22 |  |  |  | 70 |  |  |  | 590 |  | 160 |
| Особые свойства: металл шва стоек к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ по ГОСТ 6032. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле от 2 % до 10 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств

ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, СК

(диаметры 3,0; 4,0 мм).

| Электрод УОНИИ–13/НЖ |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–06Х19Н11Г2М2–УОНИИ–13/НЖ––ВС E–000–Б20 |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ОСТ 5.9224–75 |  |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A 5.4 |  |  |  |  |  |  | E 19.9NbВ20 E 308–15 |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки конструкций из стали марок 20Х13, 12Х18Н9Т и других коррозионностойких, кислотостойких, жаропрочных и маломагнитных сталей, а также для наплавки поверхностных слоев на конструкционные стали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  | 80–100 120–140 160–180 |  |  |  | 70–90 110–130 145–165 |  |  |  |  |  |  | 70–90 110–130 – |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более | Кремний | Марганец |  |  | Хром |  |  |  | Никель |  |  | Сера, не более |  |  |  | Фосфор, не более |
| 0,1 | 0,5–1,2 | 1,0–2,0 |  |  | 16,0–19,0 |  |  |  | 8,0–11,0 |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |
| без т/о | 20±10 |  |  | 490 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 90 |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ОЗЛ–6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–10Х25Н13Г2–ОЗЛ–6––ВД E–2005–Б20 |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–060–11142306–2007 |  |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | E 23 12 B20 Е 309–15 |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, литья и проката из высоколегированных сталей типа 20Х23Н13, 20Х23Н18 и им аналогичных. Могут быть использованы для сварки стали 20Х25Н20С2 и углеродистых сталей со сталями аустенитного класса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |
| Режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, A Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  | 80–100 140–160 160–180 |  |  |  |  | 70–90 120–130 140–160 |  |  |  |  |  |  |  | 70–90 120–130 – |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более | Кремний, не более |  |  | Марганец |  |  | Хром |  |  |  | Никель |  |  | Сера, не более |  |  | Фосфор, не более |  |
| 0,12 | 1,00 |  |  | 1,0–2,5 |  |  | 22,5–27,0 |  |  |  | 11,5–14,0 |  |  | 0,020 |  |  | 0,030 |  |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  | Предел текучести, МПа |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |
| без т/о |  | 20±10 |  |  | 539 |  |  |  |  | 340 |  |  | 25 |  |  |  |  | 88,2 |
| Особые свойства: металл шва стоек к межкристаллитной коррозии при испытании по методу АМУ по ГОСТ 6032. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле от 2,5 % до 10,0 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств

ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, СК

(диаметры 3,0; 4,0 мм).

| Электрод ОЗЛ–6 с рутилово–основным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–10Х25Н13Г2–ОЗЛ–6––ВГ E–2005–РБ20 |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–038–11142306–2006 |  |  |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | E 23.12 R20 Е 309–15 |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, литья и проката из высоколегированных сталей типа 20Х23Н13, 20Х23Н18 и им аналогичных. Могут быть использованы для сварки стали 20Х25Н20С2 и углеродистых сталей со сталями аустенитного класса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рутилово–основное |  |  |  |  |  |  |
| Режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, A Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |  |
| 2,0 3,0 4,0 5,0 |  |  | 40–55 100–115 130–150 150–180 |  |  |  |  |  | 35–50 80–90 130–140 145–170 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35–50 70–90 130–140 – |  |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  | Марганец, не более |  |  | Кремний, не более |  |  | Хром |  |  |  | Никель |  |  | Сера, не более |  |  |  | Фосфор, не более |  |  |
| 0,12 |  | 2,5 |  |  | 1,0 |  |  | 24,0–27,0 |  |  |  | 11,5–13,5 |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,030 |  |  |  |
| Механические свойства, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сварного соединения |  |  |  |  |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  | Предел текучести, МПа |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  | Угол загиба, град |  |  |
| без т/о | 20±10 |  |  | 539 |  | 340 |  |  |  |  | 25 |  |  | 88,2 |  |  | 539 |  |  | 160 |  |  |
| Особые свойства: металл шва стоек к межкристаллитной коррозии при испытании по методу АМУ по ГОСТ 6032. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле от 2,5 % до 10,0%. Основные преимущества электродов при сварке: Электроды обеспечивают отличное повторное зажигание дуги, легкую отделимость шлаковой корки, мелкочешуйчатую структуру наплавленных валиков и сварного шва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельство НАКС об аттестации для групп технических устройств

ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, СК

(диаметр 2,0 мм).

| Электрод ОЗЛ–8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–07Х20Н9–ОЗЛ–8––ВД E–2004–Б20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–017–11142306–98 |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A 5.4 |  |  |  |  |  | E 19.9 B20 Е 308–15 |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки ответственных изделий из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 08Х18Н10, 12Х18Н9, 08Х18Н10Т и им подобных, когда к металлу шва не предъявляются жесткие требования стойкости к межкристаллитной коррозии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 |  |  |  | 30–50 40–60 50–70 110–130 150–170 |  |  |  |  | 30–40 40–50 50–60 100–120 120–150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30–40 40–50 50–60 100–120 – |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  |  | Кремний |  |  | Марганец |  | Хром |  |  |  |  | Никель |  |  |  | Сера, не более |  | Фосфор, не более |  |
| 0,09 |  |  | 0,3–1,2 |  |  | 1,0–2,0 |  | 18,0–21,5 |  |  |  |  | 7,5–10,0 |  |  |  | 0, 020 |  | 0,030 |  |
| Механические свойства , не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Металла шва или наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сварного соединения |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0С |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  | Относит. удлинение, % |  |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  | Угол загиба, град |
| без т/о |  | 20±10 |  |  | 540 |  | 30 |  |  |  |  | 98 |  |  | 540 |  |  |  |  | 160 |
| Особые свойства: металл шва стоек к межкристаллитной коррозии при испытании по методу АМУ по ГОСТ 6032. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле от 2,0 % до 8,0 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ОЗЛ–8 с рутилово–основным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–07Х20Н9–ОЗЛ–8––ВГ E–2004–РБ20 |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–035–11142306–2006 |  |  |  |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A 5.4 |  |  |  |  |  | E 19.9 R20 Е 308–15 |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки ответственных изделий из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 08Х18Н10, 12Х18Н9, 08Х18Н10Т и им подобных, когда к металлу шва не предъявляются жесткие требования стойкости к межкристаллитной коррозии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рутилово–основное |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  |  |  |  | Потолочное |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  |  | 100–115 130–150 150–180 |  |  |  | 80–90 130–140 145–170 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80–90 130–140 – |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  |  | Кремний |  | Марганец |  | Хром |  |  |  | Никель |  |  | Сера, не более |  |  |  | Фосфор, не более |
| 0,09 |  |  | 0,3–1,2 |  | 1,0–2,0 |  | 18,0–21,5 |  |  |  | 7,5–10,0 |  |  | 0, 020 |  |  |  | 0,030 |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C |  |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |
| без т/о |  | 20±10 |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 98 |  |  |
| Особые свойства: металл шва стоек к межкристаллитной коррозии при испытании по методу АМУ по ГОСТ 6032. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле от 2,0 % до 8,0 %. Основные преимущества электродов при сварке: Электроды обеспечивают отличное повторное зажигание дуги, легкую отделимость шлаковой корки, мелкочешуйчатую структуру наплавленных валиков и сварного шва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ОЗЛ–36 |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–04Х20Н9–ОЗЛ–36––ВД E–2006–РБ20 |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–037–11142306–2003 |  |  |  |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A 5.4 |  |  |  |  | E (19 9L) В20 E 308L–15 |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 08Х18Н10, 06Х18Н11, 08Х18Н12Т и им подобных, когда к металлу шва предъявляются требования стойкости к межкристаллитной коррозии, как в исходном состоянии, так и после кратковременных выдержек в интервале критических температур. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рутилово–основное |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  | Вертикальное, горизонтальное |  |  |  |  |  |  |  | Потолочное |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  |  | 80–90 140–160 170–180 |  |  |  | 65–80 110–140 140–150 |  |  |  |  |  |  |  | 65–80 110–140 – |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  | Кремний |  |  | Марганец |  | Хром |  |  | Никель |  |  | Сера, не более |  |  |  | Фосфор, не более |
| 0,05 |  | 0,3–1,2 |  |  | 1,0–2,0 |  | 18,0–22,5 |  |  | 7,5–10,0 |  |  | 0, 018 |  |  |  | 0,030 |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура испытаний, 0C |  |  | Предел текучести, МПа |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |
| 20±10 |  |  | 373 |  |  | 588 |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 147 |  |  |
| Особые свойства: металл шва должен быть стоек к межкристаллитной коррозии при испытании по методу АМУ по ГОСТ 6032 с провоцирующим нагревом до 65020 0C в течение 1 ч; содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном состоянии после сварки от 4,0 % до 10,0 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ГС–1 |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГС–1––ВС E–0077–Б20 |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ТУ 1273–027–11142306–2002 |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |
| Сварка тонколистовых конструкций из жаростойких сталей марок 20Х20Н14С2, 20Х25Н20С2, 45Х25Н20С2 и им подобных, работающих в науглероживающих средах при температуре до 1000 0С, а также сварка корневого и облицовочного слоев, обращенных в сторону рабочей среды, в конструкциях из толстого деформированного и литого металла тех же марок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, A Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 3,0 4,0 |  |  | 70–90 110–130 |  |  |  |  | 60–80 90–110 |  |  |  |  | 60–80 90–110 |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более | Кремний |  |  | Марганец |  | Хром |  |  | Никель |  |  | Сера, не более |  |  | Фосфор, не более |
| 0,12 | 2,0–2,8 |  |  | 5,0–7,0 |  | 22,0–25,0 |  |  | 8,0–10,5 |  |  | 0,020 |  |  | 0,040 |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C |  |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |
| без т/о |  | 20±10 |  |  |  | 637 |  |  |  |  | 18 |  |  | 49 |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод НИИ–48Г |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–10Х20Н9Г6С–НИИ–48Г––ВС E–0050–Б20 |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–022–11142306–2000 |  |  |  |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A 5.4 |  |  |  |  |  | E (18.8Mn) B20 E 307–15 |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |
| Для сварки ответственных конструкций из низколегированных и специальных сталей, высокомарганцовистых сталей типа 110Г13Л, а также разнородных соединений таких сталей с хромоникелевыми сталями аустенитного класса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  |  | 100–130 140–180 190–200 |  |  |  | 90–120 130–160 170–180 |  |  |  |  |  |  |  | 90–120 130–160 170–180 |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  | Кремний |  |  | Марганец |  | Хром |  |  |  | Никель |  |  | Сера, не более |  |  |  | Фосфор, не более |
| 0,13 |  | 0,50–1,20 |  |  | 4,8–7,0 |  | 18,5–21,5 |  |  |  | 8,5–11,0 |  |  | 0, 020 |  |  |  | 0,040 |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  |  | Температура испытаний, 0C |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |
| без т/о |  |  | 20±10 |  |  | 540 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 88 |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ОЗЛ–19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–10Х25Н13Г2–ОЗЛ–19––ВД E–2070–РБ20 |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–020–11142306–2000 |  |  |  |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A 5.4 |  |  |  |  |  | E (22 12) В12 E 309–15 |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки и заварки дефектов литья конструкций из высокомарганцовистой стали 110Г13Л, а также ее сочетаний с другими сталями, в том числе с низколегированными типа 30ХГСА и углеродистыми типа сталь 35. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рутилово–основное |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  |  |  |  | Потолочное |  |
| 3,0 4,0 |  |  |  | 80–90 110–130 |  |  |  | 70–80 100–120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70–80 100–120 |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  | Кремний, не более |  |  | Марганец |  | Хром |  |  |  | Никель |  |  | Сера, не более |  |  |  | Фосфор, не более |
| 0,12 |  | 1,0 |  |  | 1,0–2,5 |  | 22,5–27,0 |  |  |  | 11,5–14,0 |  |  | 0, 020 |  |  |  | 0,030 |
| Механические свойства металла шва (не менее) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  |  | Температура испытаний, 0C |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |
| без т/о |  |  | 20±10 |  |  | 540 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 88 |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ЦНИИН–4 |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–65Х25Г13Н3–ЦНИИН–4–4,0–НД E–300/33–1–Б40 |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10051–75 ТУ 1273–026–11142306–2002 |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |
| Для наплавки и заварки дефектов литья, железнодорожных крестовин и других деталей из высокомарганцовистых сталей типа марки 110Г13Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, A Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  | Потолочное |  |
| 4,0 |  | 120–140 |  |  |  |  |  | ––––––––– |  |  |  |  | ––––––––– |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод | Кремний, не более |  | Марганец |  |  | Хром |  |  | Никель |  |  | Сера, не более |  | Фосфор, не более |
| 0,50–0,80 | 0,80 |  | 11,0–14,0 |  |  | 22,0–28,5 |  |  | 2,0–3,5 |  |  | 0,035 |  | 0,040 |
| Механические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  |  |  | Температура испытаний, 0С |  |  |  |  |  |  | Твердость наплавленного металла, HRC |  |  |  |
| без т/о |  |  |  | 20±10 |  |  |  |  |  |  | 25,0–37,0 |  |  |  |
| Технологические особенности наплавки: наплавку производить при минимальном разогреве детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ОЗЛ–17У |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗЛ–17У––ВД E–400–БР20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ТУ 14–4–715–75 |  |  |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки конструкций из сплавов 06ХН28МДТ, 03ХН28МДТ, и стали марки 03Х21Н21М4ГБ, преимущественно толщиной до 12 мм, работающих в средах серной и фосфорной кислот с примесями фтористых соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рутилово–основное |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | Нижнее |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потолочное |  |
| 3,0 4,0 |  |  |  |  | 110–130 130–160 |  |  |  | 65–85 90–120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70–90 100–130 |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  | Кремний, не более |  | Марганец |  | Хром |  | Никель |  |  | Молибден |  |  |  | Ниобий | Медь |  | Сера, не более |  | Фосфор, не более |
| 0,04 |  | 0,7 |  | 1,5–2,5 |  | 21,0–25,0 |  | 25,0–29,0 |  |  | 2,6–4,3 |  |  |  | 0,4–0,5 | 2,5–3,5 |  | 0,020 |  | 0,035 |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  |  | Температура испытаний, 0C |  |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |  |
| без т/о |  |  | 20±10 |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |
| Стойкость к МКК по методу «В» по ГОСТ 6032 гарантируется технологией производства электродов и хим. составом наплавленного металла. Испытания на МКК заводом–изготовителем не производятся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ОЗЛ–9А |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–28Х24Н16Г6–ОЗЛ–9А––ВД E–097–РБ20 |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–023–11142306–2001 |  |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки жаростойких сталей марок 12Х25Н16Г7АР, 45Х25Н20С2, Х18Н35С2 и им подобным, работающих в окислительных средах при температуре до 1050 0С и в науглероживающих средах при температуре до 1000 0С. Могут быть использованы для сварки сталей 20Х23Н18 и 20Х23Н13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рутилово–основное |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  |  |  |  | Потолочное |  |
| 3,0 4,0 |  |  |  | 70–90 110–140 |  |  |  | 50–80 90–120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50–80 90–120 |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  |  | Кремний, не более |  | Марганец |  | Хром |  |  |  | Никель |  |  | Сера, не более |  |  |  | Фосфор, не более |
| 0,22–0,35 |  |  | 0,50 |  | 5,0–7,5 |  | 22,5–26,0 |  |  |  | 14,5–17,0 |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,035 |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C |  |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |  |
| без т/о |  | 20±10 |  |  |  | 590 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 98 |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ЗИО–8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для сварки высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–10Х25Н13Г2–ЗИО–8––ВД E–2003–Б20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75, ГОСТ 10052-75 ОСТ 5Р.9370–2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO 3581–А AWS A 5.4 |  |  |  |  |  |  | E (22 12) B20 Е 309–15 |  |  |  |
| Рекомендованная область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сварки сталей аустенитного класса, наплавки кромок и антикоррозионных покрытий на стали перлитного класса при изготовлении узлов и конструкций изделий судового машиностроения и объектов использования атомной энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  |  | 80–100 130–150 150–170 |  |  |  |  | 60–80 110–130 120–140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60–80 110–130 120–140 |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  |  | Кремний, не более |  |  | Марганец |  | Хром |  |  |  |  | Никель |  |  | Сера, не более |  |  |  | Фосфор, не более |
| 0,12 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0–2,7 |  | 23,0–27,0 |  |  |  |  | 11,5–14,0 |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,030 |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Металл шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C |  |  | Временное сопротивление, МПа |  | Предел текучести, МПа |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  | Относит. сужение, % |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |  |
| без т/о |  | 20±10 |  |  | 539 |  | 294 |  |  |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  |  | 88 |  |
|  |  | 350* |  |  | 392 |  | 245 |  |  |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  |  | – |  |
| * Механические свойства металла шва при температуре 350 0С определяются по дополнительному требованию заказчика. Особые свойства: содержание ферритной фазы в наплавленном металле от 2 % до 6 %. Металл шва обеспечивает стойкость против образования горячих трещин, а также против межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ по ГОСТ 6032. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ЦН–6Л |  |  |  |  |  | Для наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–08Х17Н8С6Г–ЦН–6Л––НД E–300/33–2–Б40 |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10051–75 ОСТ 24.948.01–90 |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение наплавки |  |  |  |  |  |  |  |
| Для наплавки уплотнительных поверхностей арматуры, котлов работающих при температурах не выше 5650C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  | 80–110 120–150 160–190 |  |  |  |  | – – – |  |  |  |  |  | – – – |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  | Кремний |  | Марганец |  | Хром |  |  | Никель |  |  | Сера, не более |  |  | Фосфор, не более |
| 0,05–0,12 |  | 5,2–6,0 |  | 1,0–2,0 |  | 15,5–17,5 |  |  | 7,0–9,0 |  |  | 0,025 |  |  | 0,030 |
| Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  |  |  |  | Температура испытаний, 0C |  |  |  |  |  | Твердость наплавленного металла, HRC |  |  |  |  |
| отпуск (62515) 0С, 1 ч |  |  |  |  | 20±10 |  |  |  |  |  | 29,5–39,0 |  |  |  |  |
| Особенности наплавки: наплавка малогабаритных изделий допускается без подогрева. Наплавку крупногабаритных изделий производят с предварительным подогревом до температуры от плюс 300 0C до плюс 400 0C. Термообработку крупногабаритных изделий осуществляют непосредственно после наплавки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ЦН–6Л |  |  |  |  |  |  | Для наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–08Х17Н8С6Г–ЦН–6Л––НД E–300/33–2–Б40 |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10051–75 ТУ 1272–045–11142306–2005 |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение наплавки |  |  |  |  |  |  |
| Для наплавки уплотнительных поверхностей арматуры, котлов работающих при температурах не выше 565 0C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |
| Рекомендуемый режим наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  | 80–110 120–150 170–200 |  |  |  | – – – |  |  |  |  |  | – – – |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  | Кремний |  | Марганец |  | Хром |  |  | Никель |  |  | Сера, не более |  |  | Фосфор, не более |
| 0,05–0,12 |  | 5,0–6,0 |  | 1,0–2,0 |  | 15,0–17,5 |  |  | 7,0–9,0 |  |  | 0,025 |  |  | 0,030 |
| Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  |  |  |  | Температура испытаний, 0C |  |  |  |  | Твердость наплавленного металла, HRC, не менее |  |  |  |  |  |  |
| отпуск (62515) 0С, 1 ч, замедленное охлаждение в печи до 200 0С, затем на воздухе |  |  |  |  | 20±10 |  |  |  |  | 29,5 |  |  |  |  |  |  |
| Особенности наплавки: наплавка малогабаритных изделий допускается без подогрева. Наплавку крупногабаритных изделий производят с предварительным подогревом до температуры от плюс 300 0C до плюс 400 0C. Термообработку крупногабаритных изделий осуществляют непосредственно после наплавки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ЦН–12М |  |  |  |  |  | Для наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–13Х16Н8М5С5Г4Б–ЦН–12М––НД E–450/47–2–Б40 |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10051–75 ОСТ 24.948.01–90 |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для наплавки уплотнительных поверхностей арматуры энергетических установок, работающих при температуре до 600 0С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  |  | 80–100 120–150 160–190 |  |  |  | – – – |  |  |  |  |  | – – – |  |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  | Кремний | Марганец |  | Хром | Никель |  |  | Молибден |  |  | Ниобий |  |  | Сера, не более |  | Фосфор, не более |  |
| 0,08–0,18 |  | 4,0–5,0 | 3,0–5,0 |  | 15,0–18,0 | 6,5–9,5 |  |  | 4,5–6,5 |  |  | 0,5–1,2 |  |  | 0,025 |  | 0,030 |  |
| Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура испытаний, 0C |  |  |  |  |  | Твердость наплавленного металла, HRC |  |  |
| Отпуск (86015) 0С, 1 ч, с охлаждением в печи до 200 0С (для аустенитных сталей), далее на воздухе; Отпуск (72515) 0С, 1 ч, с охлаждением в печи до 200 0С (для перлитных сталей), далее на воздухе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20±10 |  |  |  |  |  | 39,5–51,5 |  |  |
| Технологические особенности наплавки: наплавку выполнять с предварительным и сопутствующим подогревом металла до температуры от плюс 500 0С до плюс 600 0С, с последующей, непосредственно после наплавки, термической обработкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод Т–590 |  |  | Для наплавки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т–590– |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ 1272–012–11142306–98 |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  | Положение наплавки |  |  |  |  |  |
| Для наплавки стальных и чугунных деталей, работающих в условиях преимущественно абразивного изнашивания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  | специальное |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный прямой полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  | Вертикальное |  |  |  | Потолочное |  |
| 4,0 5,0 |  |  | 120–160 160–200 |  | – – |  |  |  | – – |  |
| Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C |  |  |  | Твердость наплавленного металла, HRC, не менее |  |  |  |  |
| без т/о |  | 20±10 |  |  |  | 57 |  |  |  |  |
| Технологические особенности наплавки: для избежания растрескивания (выкрашивания) наплавленного металла рекомендуется производить наплавку стальных деталей не более чем в два слоя, чугунных — в один слой. Для наплавки больших толщин металла нижний слой рекомендуется наплавлять электродами, химический состав наплавленного металла которых близок к химическому составу марки основного металла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод УОНИ–13/Н1–БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для наплавки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э–09Х31Н8АМ2–УОНИ–13/Н1–БК––НД E–450/45–2–Б40 |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10051–75 ТУ 1273–054–11142306–2006 |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для наплавки уплотнительных поверхностей арматуры, работающей при трении в средах высокой агрессивности, при температурах до 600 0C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |
| 4,0 5,0 |  |  |  | 120–140 150–180 |  |  |  |  | – – |  |  |  |  |  | – – |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  | Кремний, не более | Марганец, не более |  |  | Хром | Никель |  |  | Молибден |  |  | Азот |  |  | Сера, не более | Фосфор, не более |  |
| 0,12 |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 30,0–33,0 | 7,0–9,0 |  |  | 1,8–2,4 |  |  | 0,3–0,4 |  |  | 0,030 | 0,035 |  |
| Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  |  |  |  | Температура испытаний, 0C |  |  |  |  |  | Твердость наплавленного металла (пятый слой), HRC |  |  |  |  |  |  |  |
| без т/о |  |  |  |  | 20±10 |  |  |  |  |  | 20–28* |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск 800 0С, выдержка 5 ч, охлаждение на воздухе |  |  |  |  | 20±10 |  |  |  |  |  | 41,5–49,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| *Справочные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ЭЛЗ–НВ–1 |  |  |  |  |  |  |  | Для наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЗ–НВ–1– |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ТУ 1273–041–11142306–2004 |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение наплавки |  |  |  |  |
| Для наплавки уплотнительных поверхностей арматуры, рабочих поверхностей подшипников трения и скольжения оборудования энергомашиностроения, режущих кромок тяжело нагруженных штампов горячей штамповки, кромок ножей оборудования для измельчения щепы в целлюлозно–бумажной и гидролизной промышленности, а также других деталей, эксплуатирующихся в средах высокой агрессивности при температурах до 600 0С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рутилово–основное |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  |  | 80–110 120–140 150–180 |  |  |  |  |  | – – – |  |  |  |  | – – – |  |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  | Кремний, не более | Марганец, не более |  | Хром | Никель |  |  |  |  | Молибден | Азот* |  |  |  | Сера, не более |  | Фосфор, не более |  |
| 0,12 |  | 1,0 | 1,0 |  | 28,0–33,0 | 7,0–10,5 |  |  |  |  | 1,8–2,4 | 0,20–0,40 |  |  |  | 0,03 |  | 0,03 |  |
| *Допускается содержание азота от 0,08 % до 0,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  |  |  |  |  |  | Температура испытаний, 0C |  |  |  |  |  | Твердость наплавленного металла, HRC |  |  |  |  |  |  |
| Без т/о |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  | 20–28* |  |  |  |  |  |  |
| Термообработка (80020) 0C, выдержка (5+0,5) ч, охлаждение на воздухе |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  | 39–53 |  |  |  |  |  |  |
| *Справочные данные Технологические особенности наплавки: наплавку производить при минимальном разогреве детали. Наплавка каждого последующего валика производится после охлаждения предыдущего до (125  25) 0С. Наплавку вести короткой дугой. Особые свойства: выполнение наплавки деталей без предварительного и сопутствующего подогрева, с гарантированным отсутствием горячих и холодных трещин и других дефектов в наплавленном металле; легкое повторное зажигание дуги после ее обрыва без удаления оплавленного покрытия с торца электрода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Свидетельства НАКС об аттестации для групп технических устройств

ГДО, ГО, КО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП

(диаметры  4,0; 5,0 мм).

| Электрод ЭЛЗ–НВ–4 |  |  |  |  |  |  |  | Для наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЗ–НВ–4– |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ТУ 1273–041–11142306–2004 |  |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение наплавки |  |  |
| Для наплавки уплотнительных поверхностей арматуры, рабочих поверхностей подшипников трения и скольжения оборудования энергомашиностроения, режущих кромок тяжело нагруженных штампов горячей штамповки, кромок ножей оборудования для измельчения щепы в целлюлозно–бумажной и гидролизной промышленности, а также других деталей, эксплуатирующихся в средах высокой агрессивности при температурах до 600 0С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рутилово–основное |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |  |
| 4,0 5,0 |  |  |  | 120–140 150–180 |  |  |  |  |  | – – |  |  |  |  | – – |  |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  | Кремний, не более | Марганец, не более |  | Хром | Никель |  | Молибден |  |  | Ванадий |  | Азот* |  |  | Сера, не более |  | Фосфор, не более |  |
| 0,12 |  | 1,0 | 1,0 |  | 28,0–33,0 | 7,0–10,5 |  | 2,8–3,5 |  |  | 1,4–2,5 |  | 0,20–0,40 |  |  | 0,03 |  | 0,03 |  |
| *Допускается содержание азота от 0,08 % до 0,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  |  |  |  |  |  | Температура испытаний, 0C |  |  |  |  | Твердость наплавленного металла, HRC |  |  |  |  |  |  |  |
| Без т/о |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 25–35* |  |  |  |  |  |  |  |
| Термообработка (78020) 0C, выдержка 5,0+1,0) ч, охлаждение на воздухе |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  | не менее 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| *Справочные данные Технологические особенности наплавки: наплавку производить при минимальном разогреве детали. Наплавка каждого последующего валика производится после охлаждения предыдущего до (125  25) 0С. Наплавку вести короткой дугой. Особые свойства: выполнение наплавки деталей без предварительного и сопутствующего подогрева, с гарантированным отсутствием горячих и холодных трещин и других дефектов в наплавленном металле; легкое повторное зажигание дуги после ее обрыва без удаления оплавленного покрытия с торца электрода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ЭЛЗ–Н2 |  |  | Для наплавки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЗ–Н2– |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ТУ 1272–031–11142306–2003 |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  | Положение наплавки |  |  |  |  |  |
| Для наплавки быстроизнашивающихся деталей из низкоуглеродистых, углеродистых и высокомарганцовистой стали 110Г13Л, работающих при весьма значительных ударных нагрузках, или в условиях интенсивного абразивного изнашивания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  | Вертикальное |  |  |  | Потолочное |  |
| 4,0 5,0 |  |  | 120–160 160–200 |  | 110–140 – |  |  |  | – – |  |
| Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0C |  |  |  | Твердость наплавленного металла, HRC |  |  |  |  |
| без т/о |  | 20±10 |  |  |  | 58–62 |  |  |  |  |
| Особые свойства: обеспечивают получение наплавленного металла с повышенной сопротивляемостью образованию трещин, как при многослойной наплавке, так и в условиях работы при значительных ударных нагрузках и интенсивном абразивном изнашивании. Технологические особенности наплавки: наплавка может осуществляться не только в нижнем, но и в ограниченно наклонном положении. Наплавка производится по горячему слою способом поперечной горки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ЭЛЗ–Н3 |  |  |  |  |  |  | Для наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЗ–Н3– |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9466–75 ТУ 1272–040–11142306–2004 |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для наплавки штампов горячей штамповки и кузнечно–прессового инструмента (топоры, гладилки и др.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  | Нижнее |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  | Потолочное |  |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  |  |  | 90–100 130–150 160–180 |  |  |  | 80–90 120–140 – |  |  |  |  | – – – |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % (рекомендуемый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  | Кремний | Марганец |  |  | Хром | Никель | Молибден |  | Ванадий |  | Вольфрам |  |  | Сера, не более | Фосфор, не более |  |
| 0,8 |  | 0,5-1,0 | 1,0-2,0 |  |  | 2,5-4,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 |  | 0,7-1,4 |  | 0,7-1,4 |  |  | 0,03 | 0,04 |  |
| Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  |  |  | Температура испытаний, 0C |  |  |  |  |  | Твердость наплавленного металла, HRC |  |  |  |  |  |  |  |
| без т/о |  |  |  | 20±10 |  |  |  |  |  | 51–60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые свойства: обеспечивают получение наплавленного металла с высокой износостойкостью в условиях работы штампов и удовлетворительной сопротивляемостью ударам. Технологические особенности наплавки: наплавку производят в три – пять слоев с предварительным подогревом штампов из сталей марок 5ХНМ, 5ХНВ и аналогичных им до температуры от плюс 220 0С до плюс 350 0С, после наплавки рекомендуется медленное охлаждение. Прокалка перед наплавкой 350 0С, 1,5 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ЛКИ–1П |  |  |  |  |  |  | Для подводной сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э38–ЛКИ–1П––УД E 370–П26 |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ 1272–004–11142306–98 |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |
| Для ручной дуговой подводной сварки "мокрым" способом конструкций из углеродистых сталей марок Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 по ГОСТ 380 и других аналогичных им. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | специальное |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности при напряжении холостого хода не менее (7010) В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  | Потолочное |  |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  | 140–180 180–230 220–250 |  |  |  |  | 130–170 170–220 210–240 |  |  |  |  | 130–170 170–220 – |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, %, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод |  | Марганец |  |  |  | Кремний |  |  |  | Сера |  |  |  | Фосфор |  |
| 0,09 |  | 0,8 |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,035 |  |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C |  |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  | Относит. удлинение, % |  |  |  |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |
| без т/о | 20±10 |  |  | 390 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 80 |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод ЦЧ–4 |  |  |  |  |  |  | Для сварки чугуна |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЧ–4– |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ 1273–018–11142306–99 |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |
| Для холодной сварки конструкций из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, серого чугуна с пластинчатым графитом, а также их сочетаний со сталью и для заварки дефектов чугунного литья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  | Нижнее |  |  |  |  | Вертикальное |  |  |  |  | Потолочное |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  |  | 65–80 90–120 130–150 |  |  |  |  | – – – |  |  |  |  | – – – |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  | Марганец. не более |  |  | Кремний, не более |  | Ванадий |  |  |  |  | Сера, не более |  |  | Фосфор, не более |
| 0,25 |  | 2,5 |  |  | 0,8 |  | 8,5–10,5 |  |  |  |  | 0,04 |  |  | 0,07 |
| Механические свойства металла шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  |  | Температура испытаний, 0С |  |  |  |  |  |  | Твердость наплавленного металла (справочно), НВ |  |  |  |  |  |
| без т/о |  |  | 20±10 |  |  |  |  |  |  | 220, не более |  |  |  |  |  |
| Технологические особенности сварки: сварку производить небольшими участками длиной от 25 до 35 мм с послойным охлаждением на воздухе до плюс 60 0C. При сварке ковкого и высокопрочного чугуна длина валика может быть увеличена от 80 до 100 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод МНЧ–2 |  |  | Для сварки чугуна |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МНЧ–2– |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |
| ТУ 1273–063–11142306–2008 |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |
| Для холодной ручной дуговой сварки, заварки дефектов литья и наплавки деталей из серого, высокопрочного и ковкого чугуна. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  | основное |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  | Нижнее |  | Вертикальное |  |  |  | Потолочное |
| 3,0 4,0 5,0 |  |  | 90–110 120–140 160–190 |  | 70–90 100–120 140–170 |  |  |  | – – – |
| Механические свойства металла шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, 0С |  |  |  | Твердость наплавленного металла, НВ, не менее |  |  |  |
| без т/о |  | 20±10 |  |  |  | 120 |  |  |  |

Технологические особенности сварки: сварку производить короткими швами

Длиной от  20 до 30 мм с послойным охлаждением на воздухе до плюс 60 0C и

проковкой каждого участка шва легкими ударами молотка.

Сертификаты, свидетельства, одобрения

| Электрод КОМСОМОЛЕЦ–100 |  |  |  |  |  | Для сварки и наплавки цветных металлов и сплавов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомолец–100  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ 25.93.15-074-11142306-2018 |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |  |  |
| Для дуговой сварки и наплавки в нижнем и наклонном положении на постоянном токе обратной полярности меди марок М1, М2, М3 с предварительным подогревом свариваемых изделий при температуре от плюс 400 °С до плюс 500 °С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  | специальное |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Положение швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  | Нижнее |  |  | Вертикальное |  |  |  |  | Потолочное |  |
| 3,0 4,0 5,0 |  | 150–180 200–220 250–300 |  |  | – – – |  |  |  |  | – – – |  |
| Химический состав наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не регламентируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механические свойства металла шва, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура испытаний, 0С | При сварке пластин | С предварительным подогревом до температуры, 0С |  | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  | Относительное удлинение, % |  |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |
| 20±10 | Стальных марки ВСт3сп | 400 |  | 250 |  |  |  | 10 |  |  | 20 |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Электрод УАНА–1 |  |  |  | Для сварки и наплавки цветных металлов и сплавов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УАНА–1– |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ 1273–028–11142306–2002 |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  | Положение свариваемых швов |  |  |
| Для ручной дуговой сварки, наплавки деталей и конструкций из деформируемых алюминиевых сплавов марок АД00, АД0, АД1, АД, АМц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид покрытия |  |  |  |  |  |  | солевое |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток, А Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры | Диаметр электрода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,0 |  | 3,15 |  | 4,0 |  |  | 5,0 | 6,3 |
| Рекомендуемые значения сварочного тока, А, при положении шва: - Нижнее - Вертикальное | 70–80 70–90 |  | 80–90 80–100 |  | 100–130 90–130 |  |  | 130–160 120–160 | 160–180 150–170 |
| Толщина свариваемого металла, мм | 3–5 |  | 3–5 |  | 4–10 |  |  | 8–14 | 12–16 |
| Рекомендуемая температура подогрева металла, 0С | 100–200 |  | 100–200 |  | 150–250 |  |  | 200–350 | 200–350 |
| Механические свойства сварного соединения, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  |  |  |  | Угол загиба, град |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |

Технологические особенности сварки: требуется очистка свариваемых кромок от оксидов и загрязнения до металлического блеска. Оставшийся после сварки шлак удаляется промывкой горячей водой с применением стальных щеток.

Сертификаты, свидетельства, одобрения

КЕРАМИЧЕСКИЕ ФЛЮСЫ

для автоматической сварки и наплавки, разработанные и выпускаемые

ЗАО «Электродный завод»

Разработанные ЗАО «Электродный завод» и поставляемые предприятиям керамические флюсы для автоматической сварки, восстановительной и изготовительной наплавки могут быть использованы:

- при изготовлении ответственных металлоконструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей;

- для восстановления и упрочнения рабочей поверхности быстроизнашивающихся деталей оборудования, работающего в экстремальных условиях (агрессивная среда, абразивный или ударно–абразивный износ и т.д).

Произведенные на нашем предприятии керамические флюсы были использованы для выполнения следующих работ:

- при изготовлении мостовых и строительных балок (двутавровых и тавровых) на автоматических линиях их сварки;

- при восстановлении крановых колес мостовых кранов;

- при восстановлении штоков прессов, эксплуатируемых в производстве древесностружечных плит;

- при наплавке уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры, и др.

Промышленное применение всех разработанных нами керамических флюсов показало, что они обеспечивают:

- хорошее формирование наплавляемых валиков и самоотделение шлаковой корки от их поверхности;

- стабильное легирование наплавленного металла в соответствии с требованием заказчика при использовании сварочных и наплавочных проволок марок Св–08А, Св–08Г2С, Нп–30ХГСА и др., а также ленты из кипящей стали 08КП по ГОСТ 380–2005,

- высокие физико–механические свойства металла сварных швов как при нормальной, так и при минусовой (до –40оС) температуре,

- высокую твердость наплавленного металла в диапазоне от 30 до 60 HRC и его износостойкость в соответствии с требованиями заказчика.

Экономические преимущества применения керамических флюсов, разработанных нашим предприятием, по сравнению с плавлеными флюсами:

- снижение потребления электроэнергии, т.к. режимы наплавки под керамическими флюсами ниже, чем при использовании плавленых флюсов;

- снижение себестоимости выполнения наплавочных работ за счет применения недорогой низколегированной проволоки и ленты, а также уменьшения расхода керамического флюса в 1,2–1,8 раза по сравнению с плавленым флюсом;

- возможность изготовления керамического флюса под заказ по техническому заданию для получения требуемого химического состава наплавленного металла и металла шва с обеспечением механических свойств сварного соединения или наплавленного металла, таких как твердость, износостойкость, жаростойкость, устойчивость к абразивному износу и ударным нагрузкам.

Специалисты нашего предприятия могут предложить технологические рекомендации по выполнению сварочных и наплавочных работ применительно к конкретному изделию.

Если Вас заинтересовало наше предложение просьба прислать техническое задание на разработку и изготовление керамических флюсов в письменном виде с указанием следующей информации:

- материал свариваемого или наплавляемого изделия;

- среда, в которой работает изделие;

- нагрузки, испытываемые изделием;

- требования по химическому составу наплавленного металла;

- требования по механическим свойствам наплавленного металла;

- специальные свойства наплавленного металла, такие как износостойкость, жаростойкость, устойчивость к абразивному износу и ударным нагрузкам, стойкость наплавленного металла в агрессивных средах.

194100 г. Санкт–Петербург, ул. Литовская, д.12

тел. (812) 295–14–50, 295–13–97  факс. (812) 295–14–60

| Флюс керамический ЭЛЗ–ФКС–1/55(ТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЗ–ФКС–1/55(ТМ) ТУ 1718–052–11142306–2005 |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение наплавки |  |  |
| Предназначен для автоматической сварки углеродистых и низколегированных, в сочетании с электродными проволоками марок Св–08А, Св–08ГА по ГОСТ 2246, ОК Autrod 12.10 или другими марками проволок аналогичного химического состава, при наличии одобрения классификационного общества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток: Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр проволоки, мм |  | Режим наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сила сварочного тока, А |  |  |  | Напряжение дуги, В |  |  |  | Скорость сварки, м/ч |  |  |  |  |  |
| 2,0 3,0 4,0 |  | 330–350 400–500 550–700 |  |  |  | 32–36 32–36 32–36 |  |  |  | 15–22 22–28 25–30 |  |  |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % (при использовании проволоки марки Св–08А, Св-08ГА по ГОСТ 2246–70 и ОК Autrod 12.10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка проволоки |  |  | Углерод, не более |  | Кремний |  |  |  | Марганец |  |  | Фосфор, не более |  | Сера, не более |  |
| Св–08А ОК Autrod 12.10 |  |  | 0,14 |  | 0,20–1,00 |  |  |  | 0,90–1,80 |  |  | 0,025 |  | 0,025 |  |
| Св–08ГА |  |  | 0,12 |  | 0,60–1,40 |  |  |  | 0,90–2,00 |  |  | 0,030 |  | 0,030 |  |
| Механические свойства наплавленного металла, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка проволоки | Временное сопротивление разрыву, МПа |  |  | Предел текучести, МПа |  |  | Относительное удлинение, % |  |  |  | Ударная вязкость KСV при температуре –20 °С, Дж/см2 |  |  |  | Работа удара KV при температуре –20 °С, Дж |
| Св–08А ОК Autrod 12.10 | 490 |  |  | 375 |  |  | 22 |  |  |  | 43 |  |  |  | 34 |
| Св–08ГА | 590 |  |  | 450 |  |  | 22 |  |  |  | 49 |  |  |  | 39 |
| Технологические особенности сварки: Прокалка флюса перед наплавкой: 350 С, 1,5 ч. При этом толщина слоя флюса в поддоне должна быть не более 50 мм. Может применяться для сварки корневых швов в узкую разделку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Флюс керамический ЭЛЗ–ЖСН–5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЗ–ЖСН–5 ТУ 1718–043–11142306–2004 |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  | Положение наплавки |  |  |  |
| Для выполнения износостойкой наплавки элементов оборудования, работающего в условиях абразивного износа, при использовании проволок марок Св–08А по ГОСТ 2246 и Нп–30ХГСА по ГОСТ 10543. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток: Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр проволоки, мм |  | Режим наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сила сварочного тока, А |  |  | Напряжение дуги, В |  |  |  | Скорость наплавки, м/ч |  |  |
| 2,0 3,0 |  | 330–350 370–450 |  |  | 32–34 32–34 |  |  |  | 26 26 |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % (при использовании проволоки Нп–30ХГСА по ГОСТ 10543 и Св–08А по ГОСТ 2246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более | Кремний |  |  | Марганец | Хром |  | Молибден |  | Ванадий | Фосфор, не более | Сера, не более |
| 0,45 | 1,00–1,70 |  |  | 0,30–0,90 | 5,50–9,00 |  | 0,50–1,00 |  | 0,20–0,60 | 0,030 | 0,030 |
| Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  |  | Температура испытаний, С |  |  |  | Твердость наплавленного металла, НRC |  |  |  |  |
| без т/о |  |  | 20±10 |  |  |  | 47–55 |  |  |  |  |
| Особые свойства: Обеспечивают получение наплавленного металла с высокой износостойкостью в условиях абразивного износа и удовлетворительной сопротивляемостью ударам. Технологические особенности наплавки: Прокалка флюса перед наплавкой: 350 С, 1,5 ч. При этом толщина слоя флюса в поддоне должна быть не более 50 мм. Предварительный и сопутствующий подогрев наплавляемой детали до (220±20) С. Замедленное охлаждение после наплавки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Флюс керамический ЭЛЗ–ФКН–20Х3СГ(М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЗ–ФКН–20Х3СГ(М) ТУ 1718–050–11142306–2006 |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение наплавки |  |  |  |  |
| Предназначен для выполнения восстановительной наплавки элементов оборудования, при использовании проволоки марок Св–08А, по ГОСТ 2246 и Нп–30ХГСА по ГОСТ 10543. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток: Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр проволоки, мм |  |  | Режим наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сила сварочного тока, А |  |  |  | Напряжение дуги, В |  |  |  |  |  |  | Скорость наплавки, м/ч |  |  |
| 2,0 3,0 4,0 |  |  | 250–350 320–400 450–550 |  |  |  | 34–36 34–36 36–38 |  |  |  |  |  |  | 22–24 22–24 24–28 |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % при использовании проволоки марки Св–08А по ГОСТ 2246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  | Кремний |  |  |  | Марганец |  |  |  | Хром |  |  | Фосфор, не более |  |  | Сера, не более |
| 0,30 |  | 1,00–1,50 |  |  |  | 1,00–2,50 |  |  |  | 2,50–3,50 |  |  | 0,035 |  |  | 0,035 |
| при использовании проволоки марки Нп–30ХГСА по ГОСТ 10543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, | Кремний |  |  |  | Марганец |  |  |  | Хром |  |  |  | Фосфор |  | Сера |  |
| не более 0,55 | 2,60–3,20 |  |  |  | 1,50–2,30 |  |  |  | 4,30– 4,90 |  |  |  | не более |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 |  | 0,035 |  |
| Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка проволоки |  |  |  | Температура испытаний, С |  |  |  |  |  |  | Твердость наплавленного металла, НRC |  |  |  |  |  |
| Св–08А |  |  |  | 20±10 |  |  |  |  |  |  | 42–48 |  |  |  |  |  |
| Нп–30ХГСА |  |  |  | 20±10 |  |  |  |  |  |  | 53–58 |  |  |  |  |  |
| Технологические особенности наплавки: Прокалка флюса перед наплавкой: 350 С, 1,5 ч. При этом толщина слоя флюса в поддоне должна быть не более 50 мм. Предварительный и сопутствующий подогрев наплавляемой детали до (220±20) С. Замедленное охлаждение после наплавки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Флюс керамический ЭЛЗ–ФКН–45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЗ–ФКН–45 ТУ 1718–042–11142306–2004 |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение наплавки |  |  |  |  |
| Для выполнения антикоррозионной износостойкой наплавки элементов оборудования (плунжеров прессов различного назначения и др.) при использовании проволоки марки Нп–30ХГСА по ГОСТ 10543. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток: Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр проволоки, мм |  | Режим наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сила сварочного тока, А |  |  | Напряжение дуги, В |  |  |  |  |  | Скорость наплавки, м/ч |  |  |  |
| 2,0 |  | 330–350 |  |  | 32–34 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % (при использовании для наплавки проволоки марки Нп–30ХГСА по ГОСТ 10543) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более | Кремний |  |  | Марганец |  | Хром |  |  | Молибден |  |  | Фосфор, не более | Сера, не более |
| 0,28 | 0,80–1,40 |  |  | 0,65–0,90 |  | 12,0–14,0 |  |  | 0,50–1,00 |  |  | 0,030 | 0,030 |
| Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  |  | Температура испытаний, С |  |  |  |  | Твердость наплавленного металла, НRC |  |  |  |  |  |  |
| без т/о |  |  | 20±10 |  |  |  |  | 42–46 |  |  |  |  |  |  |
| Особые свойства: Обеспечивают получение коррозионно–стойкого наплавленного металла с высокой износостойкостью без наружных и внутренних дефектов. Технологические особенности наплавки: Прокалка флюса перед наплавкой: 350 С, в течение 1,5 ч. При этом толщина слоя флюса в поддоне должна быть не более 50 мм. Температура предварительного подогрева изделия перед наплавкой (200±20) С. Каждый последующий валик и слой наплавлять без охлаждения предыдущего. После наплавки рекомендуется медленное охлаждение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Флюс керамический ЭЛЗ–ФКН–1/55(Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЗ–ФКН–1/55(Б) ТУ 1718–051–11142306–2007 |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  | Положение наплавки |  |  |  |  |  |
| Предназначен для автоматической наплавки изношенных поверхностей бурильных труб, диаметром от 70 мм и элементов оборудования в сочетании с электродной проволокой марки Нп–30ХГСА по ГОСТ 10543–98. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток: Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр проволоки, мм |  | Режим наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сила сварочного тока, А |  |  | Напряжение дуги, В |  |  |  | Скорость наплавки, м/ч |  |  |  |
| 2,0 3,0 |  | 500–600 700–850 |  |  | 26–28 26–28 |  |  |  | 6–10 6–10 |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % (при использовании проволоки марки Нп–30ХГСА по ГОСТ 10543) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более |  |  | Кремний | Марганец |  |  |  | Хром |  | Фосфор, не более |  | Сера, не более |
| 0,40 |  |  | 0,70–1,20 | 1,00–1,50 |  |  |  | 0,70–1,10 |  | 0,040 |  | 0,040 |
| Механические свойства наплавленного металла (при использовании проволоки марки Нп–30ХГСА по ГОСТ 10543) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  | Температура испытаний, °С |  |  |  |  | Твердость наплавленного металла, HRC |  |  |  |  |
| без т/о |  | 20±10 |  |  |  |  | 28–35 |  |  |  |  |
| Примечание: Химический состав и механические свойства указаны для металла, наплавленного проволокой марки Нп-30ХГСА по ГОСТ 10543 под керамическим флюсом марки ЭЛЗ-ФКН-1/55(Б) при применении технологии многоэлектродной наплавки с поперечными колебаниями. Технологические особенности наплавки: Прокалка флюса перед наплавкой: 350 С, 1,5 ч. При этом толщина слоя флюса в поддоне должна быть не более 50 мм. Может применяться при одно-, двух и трехэлектродных способах наплавки с поперечными колебаниями или без них. При использовании одноэлектродного способа наплавки без поперечных колебаний для наплавки может использоваться проволока марки Св–08А по ГОСТ 2246, с обеспечением требуемых механических свойств наплавленного металла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Флюс керамический ЭЛЗ–ФКН–Х32Н8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЗ–ФКН–Х32Н8 ТУ 1718–066–11142306–2009 |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение наплавки |  |  |
| Для выполнения наплавки уплотнительных поверхностей и пар трения–скольжения трубопроводной арматуры, изготовленной из сталей 0Х18Н10Т, Ст25Л и др, ножей оборудования ЦБК для получения древесной щепы, рабочих поверхностей кузнечно–прессового инструмента для горячей обработки металла давлением и др. деталей, работающих в нейтральных средах и средах высокой агрессивности, при температурах от 20 °С до 900 °С. При наплавке флюс используется в сочетании с проволокой Св–04Х19Н11М3 по ГОСТ 2246–70. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемый режим сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток: Постоянный обратной полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр проволоки, мм |  | Режим наплавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сила сварочного тока, А |  |  |  | Напряжение дуги, В |  |  |  |  | Скорость наплавки, м/ч |  |  |  |  |
| 1,6 |  | 150–200 |  |  |  | 32–34 |  |  |  |  | 20–24 |  |  |  |  |
| 2,0 |  | 250–350 |  |  |  | 32–34 |  |  |  |  | 22–26 |  |  |  |  |
| 3,0 |  | 350–400 |  |  |  | 32–34 |  |  |  |  | 22–28 |  |  |  |  |
| Химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод, не более | Кремний, не более |  | Марганец |  | Хром |  | Никель |  | Молибден |  |  | Ванадий, не более |  | Фосфор, не более | Сера, не более |
| 0,12 | 1,50 |  | 0,6–1,3 |  | 24–32 |  | 7,0–9,5 |  | 3,0–4,5 |  |  | 0,30 |  | 0,03 | 0,03 |
| Механические свойства наплавленного металла, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид т/о |  |  |  | Температура испытаний, С |  |  |  |  |  | Твердость наплавленного металла, НRC |  |  |  |  |  |
| после наплавки |  |  |  | 20±10 |  |  |  |  |  | 25–30 |  |  |  |  |  |
| отпуск (820–850)°С в течение 4–х ч |  |  |  | 20±10 |  |  |  |  |  | 45–50 |  |  |  |  |  |
| отпуск (635–665)°С в течение 10–и ч |  |  |  | 20±10 |  |  |  |  |  | 36–40 |  |  |  |  |  |
| Технологические особенности наплавки: Прокалка флюса перед наплавкой: 350 С, 1,5 ч. Толщина слоя флюса в поддоне должна быть не более 50 мм. Наплавку деталей, изготовленных из нержавеющих сталей типа 18–8, низко и среднелегированных сталей производить без предварительного и сопутствующего подогрева при минимальной температуре деталей (max до +50 С) перед наложением каждого последующего валика, т.е. по принципу «чем холоднее перед наплавкой деталь, тем лучше». Особые свойства: Наплавленный металл имеет абсолютную коррозионную стойкость, не склонен к образованию горячих и холодных трещин и пористости. Твердость наплавленного металла после отпуска может варьироваться в зависимости от технических требований заказчика за счет времени выдержки детали в печи во время термообработки. Режимы механической обработки наплавленного металла в исходном состоянии после наплавки находятся такие же как и для сталей типа 18–8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификаты, свидетельства, одобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Флюс керамический ЭЛЗ–ФКН–17Б |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЗ–ФКН–17Б ТУ 1718–070–11142306–2010 |  | Обозначения по международным стандартам |  |  |  |
|  |  | ––––– |  |  |  |
| Область применения |  |  | Положение наплавки |
| Предназначен для выполнения подслоя и наплавки быстроизнашивающихся деталей и инструмента металлургического и кузнечно–прессового оборудования, работающих при температурах от 20°С до 600 °С. Используется в сочетании с проволоками Св–20Х13 и Св–07Х25Н13 по ГОСТ 2246. |  |  |  |  |  |

Керамический флюс марки ЭЛЗ–ФКН–17Б – высокоосновной агломерированный флюс,

обладающий уникальным сочетанием компонентов, обеспечивающих надежную

защиту сварочной ванны во время наплавки, самопроизвольное отделение шлаковой

корки от наплавленной поверхности (рис.1) и низкое выделение сварочных аэрозолей.

Химический состав и механические свойства наплавленного металла зависят от

применяемой проволоки.

Испытания в различных отраслях машиностроения, металлургии, арматуростроении

показали отличные результаты при применении флюса этой марки в сочетании,

как с углеродистыми так и высоколегированными проволоками сплошного сечения

и лентой. Также флюс нашёл широкое применение при наплавке

высоколегированными порошковыми проволоками, обеспечивая самоотделение или

легкую отделимость шлаковой корки.

Рисунок 1 Фрагмент отделившейся шлаковой корки с наплавленной поверхности валика

машины неприрывной разливки стали.

Технологические особенности сварки

Прокалка флюса перед наплавкой: 350 С, 1,5 ч. При этом толщина слоя флюса в поддоне

должна быть не более 50 мм.

Сертификаты, свидетельства, одобрения

Таблица соответствия электродов импортного производства и ближайших аналогов производства ЗАО «ЭЛЗ»

| Электроды импортные | Электроды ЗАО «ЭЛЗ» аналоги | Тип наплавленного металла |
| --- | --- | --- |
| ОК 46.00; OMNIA 46; | АНО-4,МР-3, ОЗС-12 | Э46 |
| ОК 48.00, Fox EV Pipe, Pipeliner 16P Fhoenix K50R Mod; Basic One OК 48.04 | УОНИИ-13/45; УОНИ-13/45А; УОНИИ-13/45Р; УОНИИ-13/55; УОНИ-13/55; УОНИИ-13/55Р; ТМУ-21У; ЦУ-5 | Э50; Э50А |
| ОК 53.70; LB-52U | ЭЛЗ-52U | Э50А |
| Filarc 76S, OK 40.08 | Э-138/50Н | Э50А |
| ОК 55.00; ОК 74.70; LB-62D; Pipeliner 18P; Kessel 5520 Mo; Fhoenix SN VI | УОНИ-13/65; ЭЛЗ-74.70; 48ХН-2;48ХН-5 | Э60 |
| ОК 61.25 | УОНИИ-13/НЖ | 06Х19Н11Г2 |
|  | ОЗЛ-8; ОЗЛ-36 | 07Х20Н9 |
| ОК 61.80; ОК 61.81; ОК 61.85; | ЦТ-15; ЦЛ-11 | 08Х20Н9Г2Б |
| ОК 63.20 | НИАТ-1 | 08Х17Н8М2 |
| ОК 63.30 | ЭА-400/10Т | 07Х19Н11М3Г2Ф |
| ОК 63.35 | ЭА-400/10У | 07Х19Н11М3Г2Ф |
| ОК 63.85 | НЖ-13 | 09Х19Н10Г2М2Б |
| ОК 67.13; ОК 67.15 | ОЗЛ-9А | 28Х24Н16Г6 |
| ОК 67.45 | НИИ-48Г; ГС-1 | 10Х20Н9Г6С |
| ОК 67.62 | ОЗЛ-6; ОЗЛ-19; ЗИО-8 | 10Х25Н13Г2 |
| ОК 69.33 | ОЗЛ-17У | – |
| ОК 69.63 | ЭА-395/9; ЭА-981/15 | 11Х15Н25М6АГ2 |
| ОК 75.75 | УОНИ-13/85 | Э85 |
| ОК 76.16 | ТМЛ-1У | 09Х1М |
| ОК 76.18 | ТМЛ-3У; ЦЛ-39 | 09Х1МФ |
| ОК 84.78 | Т-590; ЭЛЗ-Н2 | – |
| ОК 92.26 | ОЗЛ-25 | 10Х20Н70Г2М2Б2В |
| ОК 92.35 | ЦТ-28 | 08Х14Н65М15В4Г2 |
| ОК 92.45 | АНЖР-2 | 06Х25н40М7Г2 |
| ОК 67.83 | ЭА-395/9 (РБ) | 11Х15Н25М6АГ2 |
| ОК 63.30 | ЭА-400/10У (РБ) | 07Х19Н11М3Г2Ф |
| ОК 61.86 | ЦТ-15 (РБ); ЦЛ-11 (РБ) | 08Х20Н9Г2Б |
| ОК 61.30 | ОЗЛ-8 (РБ) | 07Х20Н9 |

ЗАО «Электродный завод»

Карта

ЗАО «ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД»

194100, Санкт–Петербург, ул. Литовская, 12

Тел./факс: (812) 295–02–59, 295–14–60, 295–06–85, 600–17–63, 600–17–64

295–06–72, 596–31–72, 295–14–42, 337–57–16

https://elzspb.ru

E–mail: market@elz.spb.ru